технічний опис

Програма Ceresit–2006

CM 12

Розчинова суміш для облицювання горизонтальних поверхонь всередині будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- висока адгезія

- висока пластичність – легко укладати плити на підлогу

- єфективна для плит великих розмірів

- водостійка

- морозостійка

- екологічно безпечна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Ceresit СМ 12 призначена для облицювання міцних горизонтальних бетонних і цементно-піщаних поверхонь, що не деформуються, плиткою зі штучного каменю, в тому числі з водопоглинанням менше 1% (наприклад керамограніт), а також керамічною плиткою всередині будівель. Для облицювання зовні споруд у суміш Ceresit CM 12 необхідно додати 4–8% емульсії Ceresit CC 83. Низькі тексотропні властивості (висока пластичність) суміші Ceresit CM 12 дозволяє забезпечити практично повний контакт клеючої суміші з плиткою й основою, що особливо ефективно на горизонтальних поверхнях і для плит великих розмірів.

Плитку з природного каменю необхідно укладати на інших сумішах групи СМ, а з мармуру – на суміш Ceresit СМ 115.

ПІдготовка основИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих пошкоджень. Перед нанесенням розчинової суміші основу очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Всі незначні нерівності й неміцні ділянки основи потрібно видалити, а потім вирівняти розчиновою сумішшю Ceresit СМ 12 за 24 години до початку робіт. Нерівності основи підлоги понад 20 мм вирівняти Ceresit СN 178. Основи з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) загрунтувати Ceresit CT 17.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш замісити чистою водою (температура води від (15 до +200C) з розрахунку 0,24 л води на 1 кг сухої суміші й перемішати до отримання однорідної маси без грудок за допомогою низькооборотного дриля з насадкою або мішалки. Потім розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання розчинової суміші можливе протягом 2 годин. Приготовану розчинову суміш нанести на поверхню, яку облицьовують, тонким шаром за допомогою лопатки, шпателя або терки й вирівняти зубчастою теркою чи шпателем. Укласти плитки на нанесену розчинову суміш і притиснути. Максимальна товщина розчинової суміші під плиткою не повинна перевищувати 10 мм.

Зубці повинні мати квадратну форму й відповідати розміру плиток (див. таблицю).

Плитки попередньо не замочувати!

Не рекомендовано укладати плитки впритул без шва. Ширина шва між плитками не повинна бути менше 2 мм.

За нормальних кліматичних умов (температура (200C і відносна вологість повітря 60%) плитку необхідно укласти не пізніше 20 хвилин після нанесення розчинової суміші на основу. В літній період і вітряну погоду при виконанні робіт зовні будівель час укладки зменшується до 10–15 хвилин. Протягом 10 хвилин після укладки плитки на основу можна корегувати її положення. Залишки розчинової суміші необхідно видалити за допомогою води до її затвердіння. У нормальних умовах розшивання швів потрібно виконувати через 48 год. Для заповнення швів використовують матеріали групи Ceresit СЕ.

ПРИМІТКА

Роботи потрібно виконувати при температурі основи від (5 до (30оC. Всі викладені вище рекомендації ефективні при температурі (20оC та відносній вологості 60%. У інших умовах час окорування, схоплювання та затвердіння розчинової суміші може змінитися. Суміш Ceresit СМ 12 містить цемент, і в момент гідратації відбувається лужна реакція, тому під час роботи необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння розчинової суміші в очі потрібно терміново промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основах із деформаційними швами необхідно додатково дублювати шви в облицюванні та замазувати їх еластичними герметиками.

Ззовні будівель для кріплення плитки використовується комбінований метод: розчинові суміш наносять на основу товщиною, що відповідає розміру зубця терки, та на плитку товщиною до 1 мм, і рівномірно покривають усю поверхню.

Для кріплення плиток на основа, що не зазначені в цьому технічному описі, потрібно використовувати інші суміші чи мастики груп Ceresit СМ чи Ceresit СU. У випадку використання матеріалу в умовах, що не розглянуті в даному технічному описі, потрібно самостійно здійснити пробні випробування чи звернутися за порадою до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в сухих приміщеннях 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УПАКОВКА

Суміш Ceresit СМ 12 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Склад: | цемент із мінеральними наповнювачами та полімерними добавками |
| --- | --- |
| Витрати води для приготування розчинової суміші: | 6 л води на 25 кг |
| Час використання розчинової суміші: | до 2 год |
| Відкритий час: | більше 20 хв |
| Час коригування: до 10 хв |
| Температура основи при нанесенні розчинової суміші: | від (5 до (300C |
| Розшивка швів: через 48 год |
| Адгезія розчину до бетонних основ, не менше: - після витримування в повітряно-сухих умовах: - після замочування у воді: - після температурного впливу: | 0,8 Н/мм² 0,8 Н/мм² 0,7 Н/мм² |
| Температура експлуатації: від -50 до (700C |
| Витрати розчинової суміші: | від 2,0 до 4,2 кг/м² залежно від розміру зубців і нерівності основи |
| Розміри плитки (см) | Розміри зуба терки (мм) | Розшивний шов (мм) | Витрати СМ 12 (кг/м2) |
| 10 × 10 | 4 | 2 | 2,0 |
| 15 × 15 | 6 | 3 | 2,7 |
| 10 × 20 | 6 | 3 | 3,2 |
| 25 × 20 | 8 | 6 | 3,6 |
| 30 × 30 | 10 | 8 | 4,2 |
| 30 × 60 | 10 | 8 | 5–6 |
| 60 × 60 | 10 | 8 | 5–7 |

Висновок Державного інституту екології й токсикології

№ 5.04.03/1631-В, 5.04.03/1630-В, паспорт радіологічного контролю № 4882. ТУ У В.2.7-21685172.001-99.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СМ 12 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, які наведено в даному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її використання з іншою метою та в умовах, не передбачених цим описом. З моменту появи цього технічного опису всі попередні втрачають чинність.

# Text boxes

## Клеюча суміш для керамограніту і плит для підлоги