техническое описание

08.01.04

CM17

# Клей для крепления любых видов плитки на критичные и деформирующиеся основания

Свойства

- имеет высокую адгезию, в т.ч. к гладким и невпитывающим поверхностям;

- эластичный;

- водостойкий;

- морозостойкий;

- устойчив к сползанию плитки;

- пригоден для внутренних и наружных работ;

- технологичен;

- экологически безопасен.

Область применения

Клей Ceresit СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток: керамических, каменных, керамогранитных, стеклянных и т.п. (кроме плиток из мрамора и светлого просвечивающего камня), в основном, на критичных, в т.ч. деформирующихся основаниях.

Ceresit СМ 17 применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах, при внутренних и наружных работах (включая помещения с постоянной влажностью), в гражданском и промышленном строительстве.

Ceresit СМ 17 применяется для устройства плиточных облицовок на гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, чашах бассейнов, существующих керамических облицовках (включая глазурованные), молодом бетоне («возрастом» не менее 3-х месяцев) и т.д.

Эластичные свойства Ceresit CM 17 предотвращают возникновение скалывающих напряжений между плитками и основанием при деформациях.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание под плиточную облицовку должно быть достаточно прочным. Поверхность его должна быть очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик и т.п.).

Малярные покрытия с хорошей адгезией следует  зашероховать и тщательно обеспылить, а с плохой адгезией – удалить.

Непрочные, осыпающиеся участки поверхности необходимо удалить. Неровности стен глубиной до 5 мм рекомендуется выровнять клеем Ceresit СМ 17 за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм – ремонтной шпаклёвкой Ceresit СТ 29 за трое суток. Основания под плиточные облицовки на полах рекомендуется выравнивать материалами группы Ceresit СN.

Типичные основания:

На цементно-известковые или цементно-песчаные штукатурки, цементно-песчаные стяжки («возраст» не менее 28 дней) или бетон («возраст» не менее 3 месяцев), после очистки поверхности, можно клеить плитку без дополнительной обработки. Сильно впитывающие сухие основания нужно увлажнить или обработать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов.

Нетипичные основания:

Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ангидритные стяжки (влажность не более 0,5%), древесностружечные (не менее 22 мм толщиной), гипсокартонные, фиброцементные и др. плиты, лёгкий или ячеистый бетон следует обеспылить, обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и высушить в течение 4-6 часов.

Основания с прочным покрытием из воднодисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно.

Выполнение работ

Для приготовления растворной смеси Ceresit CM 17 берут точно отмеренное количество чистой холодной воды (от (15 до (200C). Сухую смесь постепенно добавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания растворной смеси, после чего её перемешивают ещё раз. Растворная смесь должна быть израсходована в течение 2-х часов с момента приготовления.

Клей наносят на основание и распределяют по поверхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости от формата плиток (см. таблицу).

Внимание! Плитки предварительно не замачивать!

Плитку можно крепить в течение 15 минут (открытое время) после нанесения клея на основание, т.е. пока поверхность клея сохраняет липкость. Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к основанию. Положение плитки можно корректировать в течение 10 минут после укладки.

Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!

Ширина шва (минимум 2 мм) устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. Высокая фиксирующая способность клея позволяет обойтись без прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва.

При наружных работах для повышения надёжности крепления плиток рекомендуется применять комбинированный метод. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. Расход клея при этом увеличивается на 0,5 кг/м².

Заполнение швов можно выполнять соответствующими затирками группы Ceresit СЕ через 24 часа после укладки плитки. При работе на деформирующихся основаниях для заполнения швов рекомендуется использование эластичной или эластифицированной затирки.

Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механически.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от (5 до (300C. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды (200C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение сроков схватывания и открытого времени клея, а также времени готовности облицовки к заполнению швов.

Сухая смесь Ceresit СМ 17 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с клеем следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87.

В случаях, не упомянутых в данном техническом описании, рекомендуется применять другие клеи групп Ceresit  СМ и Ceresit СU.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Клей Ceresit СМ 17 поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Технические характеристики

| Состав Ceresit СМ 17: | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
| --- | --- |
| Плотность сухой смеси: | ок. 1,28 кг/дм3 |
| Количество воды затворения при работе: на вертикальных поверхностях на горизонтальных поверхностях | 8,8 – 9,5 л воды на 25 кг сухой смеси 9,5 – 10,5 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Время потребления: | ок. 2 часов |
| Температура применения: | от (5 до (300C |
| Открытое время: | ок. 15 минут |
| Время корректировки: | ок. 10 минут |
| Сползание плитки: | не более 0,1 мм |
| Затирка швов: | через 24 часа |
| Относительное удлинение при разрыве: | не менее 4% |
| Адгезия к бетону в сухих и влажных условиях: | не менее 1,3 МПа |
| Адгезия к гипсокартону, обработанному грунтовкой Ceresit СТ 17: | разрыв по гипсокартону |
| Адгезия к ДВП, обработанному грунтовкой Ceresit СТ 17: | разрыв по ДВП |
| Температура эксплуатации: | от –50 до (700C |

Зависимость расхода Ceresit CM 17 от размера плитки

| Размер плитки, см | Размер зуба шпателя, мм | Расход, кг/м² |
| --- | --- | --- |
| 10Х10 | 4 | ок. 1,5 |
| 15Х15 | 6 | ок. 2,1 |
| 25Х25 | 8 | ок. 2,7 |
| 30Х30 | 10 | ок. 3,2 |

# Text boxes

Эластичный клей для плитки