Технические данные для подкровельных и пароизоляционных плёнок и мембран АО "ЮТА", Чешская Республика

| Наименование товара | Вес кв.м. | Размер рулона | Горючесть DIN 4102 | Проницаемость водяных паров грамм/кв.м./24ч. | Эквивалентное диффузионное сопротивление | Эквивалентная диффузионная толщина СД | Прочность в Н/5см | УФ стабил. | Цвет Плёнки - мембраны | Абсорбция водяных паров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подкровельные диффузионные плёнки (гидроизоляционные) |
| - микроперфорированные (для наклонной кровли с проветриванием) |
| Ютафол Д 90 Стандарт | 90 | 1,5x50 м | B 3 | 15,00 г | 15000  | 2,50 м | 220/200 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Д 96 Сильвер | 96 | 1,5x50 м | B 3 | 06,00 г | 30000  | 5,00 м | 720/540 | 10 дней | Серебряная | - |
| Ютафол Д 110 Стандард | 110 | 1,5x50 м | B 3 | 40,98 г | 3868  | 0,98 м | 230/200 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Д 110 Специал | 110 | 1,5x50 м | B 1 | 40,98 г | 3868  | 0,98 м | 230/200 | 4 мес. | Белая | - |
| Ютафол Д 140 Стандард | 140 | 1,5x50 м | B 3 | 49,47 г | 3504  | 0,80 м | 240/210 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Д 140 Специал | 140 | 1,5x50 м | B 1 | 49,47 г | 3504  | 0,80 м | 240/210 | 4 мес. | Белая | - |
| Подкровельные супердиффузионные мембраны (гидроизоляционные) для всех структур наклонной кровли + ветрозащиты в стенах |
| Ютадах 85 | 85 | 1,5x50 м | B 2 | >1200,00 г | 100  | 0,020 м | 130/110 | 4 мес. | Черно-белая | - |
| Ютадах 95 | 95 | 1,5x50 м | B 2 | >1200,00 г | 100  | 0,020 м | 185/130 | 4 мес. | Коричнево-белая | - |
| Ютадах 115 | 115 | 1,5x50 м | B 2 | >1200,00 г | 100  | 0,037 м | 200/160 | 4 мес. | Красно-белая | - |
| Ютадах 135 | 135 | 1,5x50 м | B 2 | >1200,00 г | 100  | 0,037 м | 230/180 | 4 мес. | Черно-белая | - |
| Ютадах 150 | 150 | 1,5x50 м | B 2 | >1200,00 г | 100  | 0,040 м | 210/200 | 4 мес. | Серо-белая | - |
| Подкровельные диффузионные плёнки (гидроизоляционные) |
| (для наклонной кровли с деревянным настилом и с проветриванием) |
| Ютафол ДТБ 150 Стандард | 150 | 1,5x50 м | B 3 | 8,00 г | 15437  | 4,22 м | 320/320 | 4 мес. | Черная | - |
| Ютафол ДТБ 150 Специал | 150 | 1,5x50 м | B 2 | 8,00 г | 15437  | 4,22 м | 320/320 | 4 мес. | Черная | - |
| Подкровельная абсорбционная плёнка (гидроизоляционная) – антиконденсационная |
| (для наклонной кровли с проветриванием и с паронепроницаемой черепицей, напр. металлочерепицей) |
| Ютакон Н 140 ВС УВ | 140 | 1,5x50 м | B 3 | 0,352 г | 321514  | 77,20 м | 840/640 | 4 мес. | Белая | 500 % ВС |
| Ютакон Н 130 ВС УВ | 130 | 1,5x50 м | B 3 | 0,352 г | 321514  | 77,20 м | 600/450 | 4 мес. | Белая | 500 % ВС |
| Паронепроницаемые плёнки (пароизоляционные) |
| Ютафол Н 90 Стандарт | 90 | 1,5x50 м | B 3 | 2,50 г | 65000  | 10 м | 220/200 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Н 96 Сильвер | 96 | 1,5x50 м | B 3 | 2,40 г | 75000  | 10 м | 720/540 | 10 дней | Серебряная | - |
| Ютафол Н 110 Стандард | 110 | 1,5x50 м | B 3 | 0,90 г | 210154  | 46 м | 230/200 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Н 110 Специал | 110 | 1,5x50 м | B 1 | 0,90 г | 210154  | 46 м | 230/200 | 4 мес. | Белая | - |
| Ютафол Н 140 Стандард | 140 | 1,5x50 м | B 3 | 1,10 г | 148275  | 43 м | 240/210 | 4 мес. | Прозрачная | - |
| Ютафол Н 140 Специал | 140 | 1,5x50 м | B 1 | 1,10 г | 148275  | 43 м | 240/210 | 4 мес. | Белая | - |
| Паронепроницаемая плёнка (пароизоляционные) с рефлексным слоем |
| Ютафол НАЛ 170 Специал | 170 | 1,5x50 м | B 1 | 0,20 г | 938600  | 188 м | 250/180 | 4 мес. | Серебряная | - |

Плёнки Ютафол Д и Н (как Стандард, так  и Специал), в случае достаточного заказа можно изготовить также с УФ стабилизацией на 6 месяцев и более (остальные параметры останутся неизменными). Плёнки Ютафол Сильвер УВ производятся с УФ стабилизацией на 3 месяца. Все плёнки имеют теплостойкость до +80°C и морозостойкость до - 40°C.

Для соединения пароизоляционных и подкровельных плёнок используются соединительные ленты «Ютафол СП 1», пароизоляционные плёнки можно соединять также лентами «Ютафол СП АЛ» и уплотнять (у стены) лентами «Ютафол ТП 15».  Для присоединения пароизоляционных материалов к металлическим профилям, используются вспомогательные ленты «Ютафол ПРОФ».  Для уплотнения контрреек используются ленты «Ютафол ТПК». Для соединения супердиффузионных мембран - ленты «Ютадах СП».