техническое описание

09.01.04

CЕ48

Химически стойкая затирка для полов

Химически стойкая эпоксидная затирка для заполнения швов напольных плиточных облицовок с шириной шва 2-8 мм

Свойства

- двухкомпонентная;

- серого цвета;

- устойчива к воздействию химически агрессивных сред;

- водостойкая;

- растекаясь, легко заполняет швы напольных облицовок;

- пригодна для внутренних и наружных работ;

- не содержит растворителей;

- экологически безопасна.

Область применения

Затирка Ceresit СE 48 предназначена для заполнения межплиточных швов керамических, стеклянных и каменных облицовок, а также мозаики, на полах, при внутренних и наружных работах, в гражданском и промышленном строительстве, при ширине швов от 2 до 8 мм.

Ceresit CE 48 применяется для заполнения швов облицовок, эксплуатирующихся в условиях химической агрессии и постоянной влажности.

Ceresit CE 48 эффективна при использовании в плавательных бассейнах, резервуарах с питьевой водой, химических лабораториях, прачечных, лечебных ваннах, фабриках–кухнях, на пивоваренных и молокозаводах, в силосных башнях, хлевах, конюшнях, аккумуляторных и т.п.

При ширине швов от 8 до 12 мм в затирку следует дополнительно ввести около 15% масс. прокалённого кварцевого песка с размером зёрен от 0,2 до 0,6 мм.

Сведения о химической стойкости затирки Ceresit СЕ 48 представлены в «Таблице химической стойкости» (см. стр. 41).

Подготовка основания

Заполнение межплиточных швов устраиваемой облицовки следует выполнять только по истечении срока, указанного в инструкции на применённый клей.

Основание и клеевой слой облицовки должны быть сухими. Плитки должны плотно прилегать к основанию. Глубина швов должна быть одинакова.

Перед заполнением швов края плиток необходимо очистить от загрязнений.

При обновлении швов имеющейся плиточной облицовки старую затирку следует полностью удалить.

Выполнение работ

Оба компонента затирки Ceresit СЕ 48 поставляются в одной двухсекционной упаковке. Отвердитель (компонент Б) при перемешивании полностью, без остатка вводят в эпоксидную смолу (компонент А), добиваясь получения однородной по цвету массы без комков. Компоненты смешивают в следующем соотношении: на 3 весовые части эпоксидной смолы (компонента А) берут 1 весовую часть отвердителя (компонента Б). Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин.

Жизнеспособность полученной смеси существенно зависит от температуры самой смеси и окружающей среды. При температуре 230С время потребления смеси составляет около 90 минут.

Ceresit СЕ 48 можно укладывать в швы с помощью шпателя или методом шприцевания.

Заполнение швов шпаклеванием:

Готовую смесь резиновым шпателем наносят на поверхность облицовки и аккуратно втирают в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости. Избыток смеси собирают шпателем с поверхности плиток и вновь повторяют операцию.

Заполнение швов шприцеванием:

Заполнение швов шприцеванием производят с помощью специального оборудования, например, SVV-50 производства Bayer  Otto GmbH. Готовую смесь в этом случае равномерно выдавливают в шов через инжектор с диаметром, равным ширине шва, заполняя его полностью, без пустот. Избыток смеси собирают с поверхности плиток пластмассовым или эбонитовым шпателем.

Очистка поверхности плитки:

Оставшуюся на плитке затирку удаляют сразу же (не позднее чем через 30 мин) после заполнения швов.

Сначала остатки затирки эмульгируют, протирая поверхность облицовки слегка влажной жёсткой губкой. Операцию выполняют круговыми движениями. Образовавшийся на поверхности шлам убирают с использованием мягкой губки.

Оставшийся на поверхности плитки налёт примерно через 3 часа (но не позднее чем через 6 часов) после заполнения швов удаляют влажной мягкой губкой. Для облегчения удаления налёта губку смачивают тёплой водой с добавлением около 10% масс. этилового спирта.

Свежие остатки затирки с инструмента удаляют с помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный материал можно удалить только механическим путём.

Уже через 24 часа заполненные затиркой швы могут воспринимать полную механическую нагрузку, а через 7 суток – полную химическую нагрузку в соответствии с таблицей химической стойкости.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 10 до 250C. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 230C. В других условиях возможно изменение времени жизнеспособности и отверждения затирки.

Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая раздражает кожу и глаза. При попадании материала на кожу следует тщательно промыть это место водой с мылом. При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с затиркой следует руководствоваться инструкциями по безопасности при работе с эпоксидными смолами.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, при температуре не ниже 100С, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Затирка Ceresit СЕ 48 поставляется в двухсекционных ёмкостях из полиэтилена по 5 кг.

Технические характеристики

| Состав Ceresit СЕ 48: | эпоксидная смола с отвердителем, минеральными наполнителями и добавками |
| --- | --- |
| Цвет: | серый |
| Плотность готовой смеси: | ок. 1,6 кг/дм3 |
| Пропорция смешивания: | 3 вес. ч. комп. А на 1вес. ч. комп. Б |
| Время потребления: | ок. 90 минут |
| Температура применения: | от 10 до 250С |
| Готовность к восприятию полных механических нагрузок: | через 24 часа |
| Готовность к восприятию полных химических нагрузок (согласно таблице химической стойкости): | через 7 суток |
| Температура эксплуатации: | от –30 до 1000С (сухой жар) |
| Адгезия к основанию: | не менее 2,2 МПа |
| Расход Ceresit СЕ 48: | ок. 1,6 кг/дм3 заполняемого объёма |

Зависимость расхода Ceresit СE 48 от ширины шва

| Размер плитки, см | Толщина плитки, мм | Ширина шва, мм | Расход, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5Х5 | 5 | 4 | ок. 1,3 |
| 10Х10 | 8 | 4 | ок. 1,0 |
| 15Х15 | 6 | 6 | ок. 0,8 |
| 10Х20 | 6 | 6 | ок. 0,9 |
| 10Х20 | 10 | 8 | ок. 1,9 |
| 20Х20 | 10 | 8 | ок. 1,3 |