техническое описание

09.01.04

CE49

Эластичная эпоксидная гидроизоляция

Химически стойкая эластичная эпоксидная гидроизоляция под керамические облицовки

Свойства

- двухкомпонентная;

- устойчива к воздействию химически агрессивных сред;

- водонепроницаемая;

- эластичная;

- перекрывает трещины;

- не содержит растворителей;

- экологически безопасна.

Область применения

Гидроизоляция Ceresit CE 49 предназначена для защиты основания под плиточными облицовками от воздействия воды, кислот и щелочей.

Ceresit CE 49 применяется в душевых, бассейнах глубиной до 10 м, туалетах, прачечных, на балконах, террасах, фабриках-кухнях, в молочных хозяйствах, на предприятиях бумажной, кожевенной, текстильной и химической промышленности, промышленности безалкогольных напитков и т.п.

Ceresit CE 49 наносится на обработанные грунтовкой Ceresit CE 50 цементные основания (бетон, цементно-песчаные стяжки, обогреваемые полы, штукатурки); стяжки из литого асфальта внутри зданий; керамические облицовки; древесностружечные плиты; кладки с заполненными швами; шпаклёвки для пола.

Не следует применять гидроизоляцию Ceresit CE 49 в качестве защитного покрытия в случае возможного постоянного воздействия влаги со стороны основания.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, плотным, сухим. Физико-механические показатели основания должны соответствовать ожидаемым динамическим, статическим и термическим нагрузкам.

Поверхность его должна быть очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию гидроизоляции к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Цементное молоко и выступы необходимо удалить механическим путем, а углубления и выбоины заполнить. При необходимости, поверхность основания следует предварительно подвергнуть пескоструйной обработке, фрезерованию или шлифовке.

Перед нанесением гидроизоляции Ceresit CE 49 основание необходимо обработать специальной эпоксидной грунтовкой Ceresit CE 50.

Цементно-известковые или цементно-песчаные штукатурки, цементно-песчаные стяжки («возраст» не менее 28 дней) или бетон («возраст» не менее 3-х месяцев), имеющие влажность не более 4% и шероховатую поверхность, а также стяжки из литого асфальта, подвергнутые пескоструйной обработке, могут быть обработаны грунтовкой Ceresit CE 50 непосредственно.

Выполнение работ

Оба компонента гидроизоляции Ceresit CE 49 поставляются в комплекте из двух отдельных ёмкостей. Отвердитель (компонент Б) при перемешивании добавляют в эпоксидную смолу (компонент А), добиваясь получения однородной по цвету массы без комков. Компоненты смешивают в следующем соотношении: на 1 весовую часть эпоксидной смолы (компонента А) берут 1 весовую часть отвердителя (компонента Б). Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин.

Жизнеспособность полученной смеси существенно зависит от температуры самой смеси и окружающей среды. При температуре 200С время потребления готового клея составляет около 45 минут.

Приготовленную смесь Ceresit CE 49 наносят на грунтовку Ceresit CE 50 после её полного или частичного отверждения. Если нанесение гидроизоляции Ceresit CE 49 планируется в период от 1 до 3-х дней с момента грунтования, то смесь укладывается непосредственно на огрунтованную поверхность. Если нанесение гидроизоляции планируется позднее чем через трое суток после грунтования, то слой грунтовки ещё до отверждения (т.е. в период её жизнеспособности) следует обсыпать сухим прокалённым кварцевым песком с расходом примерно 1,5 кг/м2. Для обсыпки следует использовать кварцевый песок с размером зёрен от 0,2 до 0,6 мм. После отверждения слоя грунтовки излишки песка следует удалить при помощи пылесоса.

Состав, не разбавляя, наносят на огрунтованную поверхность с помощью щётки, кисти или валика.

Для получения надёжного гидроизоляционного покрытия необходимо нанести по меньшей мере 2 слоя смеси Ceresit CЕ 49 толщиной по 1 мм. Второй слой наносят после отверждения первого (не ранее чем через 16 часов и не позднее чем через 48 часов).

Крепление керамических плиток выполняют с помощью эпоксидного клея Ceresit CU 22 только после отверждения гидроизоляционного покрытия. Плитки укладывают непосредственно на покрытие в течение 1-3 дней после его нанесения. Если укладка осуществляется через 4 и более дней, то последний слой Ceresit CE 49 в период его жизнеспособности следует обсыпать прокалённым кварцевым песком. Для укладки плитки на гидроизоляцию можно использовать эластичные плиточные клеи Ceresit группы CM (или жёсткие клеи той же группы, приготовленные с добавкой эластификатора Ceresit CC 83). В этом случае обсыпка песком последнего слоя Ceresit CE 49 обязательна.

Деформационные швы и места сопряжения стена-стена, пол-стена герметизируют с использованием уплотнительной ленты Ceresit CL 52. При этом уплотнительная лента вклеивается в первый слой Ceresit CE 49 и затем покрывается вторым слоем. Уплотнительная лента, таким образом, должна находиться в середине гидроизолирующего слоя.

Для герметизации инженерных вводов следует применять гильзы с фланцами. Фланцы вклеивают в гидроизолирующий слой, дополнительно укрепляя места вклейки армирующей сеткой.

Свежие остатки материала удаляют с инструмента с помощью тёплой воды и щётки. Отвержденный материал можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 10 до 300C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Температура основания должна быть, по меньшей мере, на 30С выше точки росы. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 230C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени жизнеспособности и отверждения состава.

Компонент A содержит эпоксидную смолу, которая раздражает кожу и глаза. При попадании материала на кожу следует тщательно промыть это место водой с мылом. При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме данного технического описания при работе с гидроизолирующим материалом Ceresit CЕ 49 следует руководствоваться инструкциями по безопасности при работе с эпоксидными смолами.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В сухом месте, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляция Ceresit CЕ 49 поставляется в комплекте из двух ёмкостей:

компонент A - ведро по 5 кг,

компонент Б - ведро по 5 кг.

Технические характеристики

| Состав Ceresit CЕ 49: | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Цвет: | серый |
| Плотность готовой смеси: | ок. 1,3 кг/дм3 |
| Пропорция смешивания: | 1 вес. ч. комп. А на 1вес. ч. комп. Б |
| Время потребления (жизнеспособности): | ок. 45 минут |
| Время отвержения: | ок. 16 часов |
| Температура применения: | от 10 до 300С |
| Готовность к восприятию полных химических нагрузок: | через 7 суток |
| Адгезия к основанию: | не менее 3,0 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве: | ок. 75% |
| Прочность при разрыве: | ок. 5,5 МПа |
| Перекрытие трещин при толщине слоя 2 мм: | ок. 1,6 мм |
| Модуль упругости: | ок. 280 H/мм2 |
| Расход Ceresit CЕ 49: | ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |