техническое описание

08.01.04

CF41

Эпоксидная грунтовка

Двухкомпонентная грунтовка под эпоксидные покрытия для цементных и бетонных оснований

Свойства

- двухкомпонентная;

- непроницаемая для жидкостей;

- химически стойкая;

- имеет низкую вязкость;

- ударопрочная;

- пригодна для нанесения кистью или валиком;

- не содержит растворителей;

- экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка Ceresit CF 41 предназначена:

- для обработки бетонных и цементных оснований перед нанесением эпоксидного покрытия для полов Ceresit CF 35;

- для импрегнирования цементных стяжек и бетонных полов;

- для приготовления жидкой композиции для ремонта полов (при соотношении песок:грунтовка=3:1);

- для приготовления шпаклёвки (при соотношении песок:грунтовка= от 8:1 до 10:1).

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть чистым, сухим, впитывающим, обладать достаточной прочностью и несущей способностью. Поверхность должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию грунтовки к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, в т.ч. участки, покрытые цементным молоком, необходимо удалить механическим путём. Гладкие поверхности нужно зашероховать. При необходимости основание фрезеруют, обрабатывают пескоструйным или дробеструйным аппаратом или водой под высоким давлением. После обработки основание следует тщательно очистить от пыли.

Бетонные или цементные основания должны иметь «возраст» не менее 28 суток и влажность не более 4%.

Температура основания во время нанесения покрытия должна быть выше точки росы не меньше, чем на 30С.

Выполнение работ

Оба компонента материала Ceresit CF 41 поставляются в одной двухсекционной упаковке. Отвердитель (компонент А) при перемешивании добавляют в эпоксидную смолу (компонент Б), добиваясь получения однородной по цвету массы без комков. Компоненты смешивают в следующем соотношении: на 2 весовые части эпоксидной смолы (компонента Б) берут 1 весовую часть отвердителя (компонента А). Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять примерно 400 об/мин.

Грунтовку в неразбавленном виде наносят на обрабатываемую поверхность щеткой, кистью или валиком.

Эпоксидную композицию Ceresit CF 35 наносят на загрунтованную поверхность пола, пока грунтовка ещё не полностью затвердела (обладает липкостью).

Если композицию Ceresit CF 35 планируют наносить после полного отверждения грунтовки, то поверхность пола сразу же после грунтования должна быть обсыпана чистым прокаленным кварцевым песком с размером зерна 0,1-0,4 мм и расходом около 1,5 кг/м2. После отверждения грунтовки незакреплённые частицы песка нужно обмести, сошлифовать слабо связанные зёрна и тщательно пропылесосить основание.

Жидкую композицию для ремонта полов готовят дополнительным введением в готовую грунтовку прокаленного кварцевого песка с размером зерна 0,2-1,0 мм в соотношении 3 вес.ч. песка на 1 вес.ч. грунтовки. Ремонтную композицию следует использовать сразу после приготовления. Рекомендуемая толщина ее слоя 4-6 мм.

Если дальнейшие работы по нанесению покрытий или выравнивающих составов будут производиться после отверждения ремонтной композиции, её поверхность сразу после нанесения также должна быть обсыпана сухим кварцевым песком крупностью 0,1-0,4 мм с расходом около 1,5 кг/м2. Не связанные с поверхностью зёрна песка после отверждения композиции нужно удалить.

Ceresit CF 41 может быть использована для приготовления эпоксидной шпаклёвки при дополнительном введении в готовую грунтовку прокаленного кварцевого песка с размером зерна 0,2-1,0 мм в соотношении 8-10 вес.ч. песка на 1 вес.ч. грунтовки.

Время потребления готовых композиций в значительной степени зависит от температуры и при 200С для грунтовки составляет около 30 минут, а для ремонтных и шпаклевочных составов – около 40 минут.

Свежие остатки материала можно удалить с помощью растворителя. Отвердевший материал можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 10 до 300C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды 230C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени потребления и отверждения грунтовки.

При эксплуатации покрытия следует исключить наличие влаги со стороны основания.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует соблюдать соответствующие правила и инструкции по безопасности при работе с эпоксидными смолами.

Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Эпоксидная грунтовка Ceresit CF 41 поставляется в двухсекционных ёмкостях из белой жести по 5 кг.

Технические характеристики

| Состав Ceresit CF 41: | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Плотность: | ок. 1,1 кг/дм3 |
| Пропорция смешивания: | 1 ч. комп. А на 2 ч. комп. Б по весу или 1,0 ч. комп. А на 1,8 ч. комп. Б по объёму |
| Время потребления: | ок. 30 минут |
| Время потребления жидкой ремонтной композиции: | ок. 40 минут |
| Температура применения: | от 10 до 300С |
| Теплостойкость: во влажных условиях в сухих условиях | до 800C до 1200C |
| Время высыхания: | не более 6 часов |
| Возможность технологического передвижения: | через 24 часа |
| Готовность к восприятию полных механических нагрузок: | через 2 суток |
| Готовность к восприятию полных химических нагрузок: | через 7 суток |
| Адгезия к основанию: | ок. 2,5 МПа |
| *Прочность на сжатие (для ремонтной композиции): | ок. 60 МПа |
| *Прочность на растяжение при изгибе (для ремонтной композиции): | ок. 20 МПа |
| Расход Ceresit CF 41: при грунтовании *при ремонте поверхности | ок. 0,3 кг/м2 ок. 0,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |

Примечания: * - При введении 3 вес. ч. песка на 1 вес. ч. грунтовки.