техническое описание

08.01.04

CF32

Пропитка для полов

Пропитка для укрепления и гидрофобизации цементных и бетонных оснований

Свойства

- укрепляет и гидрофобизирует поверхность;

- морозостойкая;

- стойкая к солям, применяемым для таяния снега;

- атмосферостойкая;

- паропроницаемая;

- при двукратном нанесении защищает поверхность от масел;

- бесцветная;

- содержит органический растворитель;

- экологически безопасна.

Область применения

Пропитка Ceresit CF 32 предназначена для обработки цементных и бетонных полов, цементных штукатурок, бетонных изделий, бетона с оголенным заполнителем и т.п. с целью повышения поверхностной прочности, износостойкости и устойчивости к чистке.

Ceresit CF 32 применяется только для обработки впитывающих оснований с открытыми порами.

Ceresit CF 32 прозрачна и не изменяет цвета обработанных поверхностей. Однако при обработке происходит усиление цветового тона основания.

Ceresit CF 32 предназначена только для наружного или промышленного использования (например, в складских помещениях, гаражах, цехах, на балконах, открытых площадках и т.п.)

Ceresit CF 32 непригодна для обработки невпитывающих (не пористых) оснований.

Ceresit CF 32 нельзя использовать для гидроизоляции, а также для обработки полов и резервуаров с целью повышения их стойкости к воздействию агрессивных  химических сред.

Ceresit CF 32 не пригодна для использования в жилых помещениях

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, сухим и чистым. Покрытия, а также участки, загрязнённые, маслами или мастиками, должны быть полностью удалены (например, механическим путём).

«Возраст» подлежащих обработке цементных и бетонных полов, а также цементных штукатурок должен составлять не менее 28 суток.

При наружных работах следует обратить внимание на то, чтобы основание было сухим.

Выполнение работ

Пропитку Ceresit CF 32, не разбавляя, наносят на основание при помощи кисти макловицы, обычной кисти или щетки. Для обеспечения более глубокой пропитки средство следует наносить дважды с интервалом приблизительно 6 часов. При насыщении на обработанной поверхности основания появляется блеск.

Свежие загрязнения от пропитки можно удалить уайт-спиритом или нитроразбавителем.

Примечание

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от 5 до 350C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 230C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени высыхания пропитки.

Внимание! Материал Ceresit CF 32 содержит легковоспламеняющиеся органические растворители. Поэтому его необходимо держать подальше от открытого огня и других источников воспламенения.

При работе с Ceresit CF 32 нельзя принимать пищу, пить или курить. Необходимо обращать внимание на соблюдение соответствующих мер предосторожности при хранении материала и работе с ним. При работе в помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию до высыхания пропитки.

Рекомендации

Кроме данного технического описания, при работе с грунтовкой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных работ и применению материалов, содержащих органические растворители.

Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, в оригинальной герметичной упаковке – не более 2 лет со дня изготовления.

Упаковка

Пропитка Ceresit CF 32 поставляется в канистрах из белой жести по 5 кг.

Технические характеристики

| Состав Ceresit CF 32: | раствор модифицированного акрилового сополимера в органическом растворителе |
| --- | --- |
| Плотность: | ок. 0,85 г/см3 |
| Температура применения: | от 5 до 350С |
| Температура воспламенения: | 400C |
| Время высыхания: | ок. 5 часов |
| Готовность обработанных поверхностей к эксплуатации: | через 48 часов |
| Расход Ceresit CF 32: | от 0,2 до 0,4 кг/м2 в зависимости от впитывающей способности основания |