техническое описание

08.01.04

CF35

Эпоксидное покрытие для полов

## Двухкомпонентная эпоксидная композиция для изготовления высокопрочных и химически стойких покрытий на полах

Свойства

- непроницаемое для жидкостей;

- способно воспринимать высокие механические нагрузки;

- химически стойкое;

- износостойкое;

- долговечное;

- пригодно для внутренних и наружных работ;

- экологически безопасно.

Область применения

Двухкомпонентная композиция Ceresit CF 35 предназначена для изготовления долговечных и легко обслуживаемых покрытий на полах гаражей, многоуровневых автомобильных стоянок, производственных цехов, складских помещений, автозаправочных станций, канализационных очистных станций, ангаров для самолетов, складских помещений для соли, удобрений, топлива, смазочных материалов и т.п.

Ceresit CF 35 применяется для изготовления тонкослойных (от 0,5 до 1,2 мм) и толстослойных (до 20 мм при дополнительном введении песка) покрытий, а также нескользящих покрытий.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть чистым, сухим, обладать достаточной прочностью и несущей способностью. Поверхность его должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию композиции к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, в т.ч. участки, покрытые цементным молоком, необходимо удалить механическим путём. При необходимости основание фрезеруют, обрабатывают пескоструйным или дробеструйным аппаратом или водой под высоким давлением. После обработки основание следует тщательно очистить от пыли.

Ceresit CF 35 применяется для изготовления покрытий на бетонных основаниях (класс не ниже B25, «возраст» не менее 3-х месяцев), цементно-песчаных стяжках (прочность на сжатие не менее 25 МПа, «возраст» не менее 28 суток), а также на полимерцементных выравнивающих слоях и эпоксидных покрытиях (с соответствующей прочностью). Влажность основания должна составлять не более 4% вес.

Композиция Ceresit CF 35 применяется, например, для изготовления покрытий на выравнивающих слоях из Ceresit CN 72 и стяжках из Ceresit CN 87 – в помещениях с умеренными механическими нагрузками и на выравнивающих слоях из Ceresit CN 76 и стяжках из Ceresit CN 83 – в помещениях со значительными механическими нагрузками.

Основание следует предварительно обработать грунтовкой Ceresit CF 41. Готовую композицию Ceresit CF 35 наносят на загрунтованную поверхность до полного отверждения грунтовки. При длительном перерыве в работе огрунтованную поверхность в период жизнеспособности грунтовки следует равномерно обсыпать промытым и прокаленным кварцевым песком с размером зёрен 0,1-0,4 мм. После отверждения грунтовки не прилипшие частицы песка нужно удалить.

Температура основания во время нанесения покрытия должна быть выше точки росы не меньше, чем на 30С.

Выполнение работ

Компоненты Ceresit CF 35 поставляются в одной двухсекционной упаковке. Отвердитель (компонент Б) при перемешивании добавляют в эпоксидную смолу (компонент А), добиваясь получения однородной по цвету массы без комков. Компоненты смешивают в соотношении: на 4 весовые части эпоксидной смолы (компонента А) берут 1 весовую часть отвердителя (компонента Б). Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой. Скорость вращения мешалки должна составлять примерно 400 об/мин.

При толщине слоя наносимого покрытия от 1,2 до 20 мм в смешанную композицию Ceresit CF 35 дополнительно вводят промытый и прокалённый кварцевый песок. Пропорция смешивания и размер зёрен песка зависит от толщины слоя (см. таблицу 2).

Время потребления готовой композиции в значительной степени зависит от температуры и при 200С составляет примерно 40 минут.

При температуре выше 120С композицию следует использовать сразу же после смешивания компонентов или, с целью уменьшения разогрева смесиот выделяющегося в результате реакции тепла, разлить готовую композицию по меньшим ёмкостям.

При температуре ниже 120С композицию после смешивания компонентов следует примерно на 10 минут оставить в ёмкости для предварительного разогрева и ускорения реакции отверждения.

Композицию Ceresit CF 35 наносят на ещё клейкий слой грунтовки Ceresit CF 41 или на уже отвердевший слой грунтовки, обсыпанный кварцевым песком.

Свеженанесенный слой покрытия рекомендуется прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Для изготовления нескользящего покрытия свеженанесенный слой композиции нужно обсыпать промытым и прокаленным кварцевым песком, карборундом или электрокорундом. Размер зёрен песка должен быть подобран таким образом, чтобы они не были полностью погружены в слой покрытия. После отверждения композиции незакреплённые зёрна песка следует удалить и через 1-2 дня нанести второй, тонкий слой Ceresit CF 35. Этот слой облегчает чистку готового покрытия, повышает его износостойкость, не снижая противоскользящих свойств.

Свежие остатки материала можно удалить с помощью растворителя. Отвердевший материал можно удалить только механическим путём.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 10 до 300C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды 230C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени потребления и отверждения композиции.

При эксплуатации покрытия следует исключить подход влаги к покрытию со стороны основания.

Рекомендации

Помимо вышеизложенной информации следует соблюдать соответствующие правила и инструкции по безопасности при работе с эпоксидными смолами.

Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Покрытие Ceresit CF 35 поставляется в двухсекционных ёмкостях из белой жести по 10 кг.

Технические характеристики

Таблица 1

| Состав Ceresit CF 35: | эпоксидная смола и аминный отвердитель |
| --- | --- |
| Цвет: | цементносерый |
| Плотность: | ок. 1,4 кг/дм3 |
| Пропорция смешивания: | Компоненты А : Б = 4 : 1 по весу |
| Время потребления: при 300С при 200С при 100С | ок. 20 минут ок. 40 минут ок. 80 минут |
| Температура применения: | от 10 до 300С |
| Готовность к нанесению следующего слоя покрытия: | через 3 – 6 часов (максимум – через 24 часа) |
| Возможность технологического передвижения: | через 24 часа |
| Готовность к эксплуатации: | через 3 суток |
| Готовность к восприятию полных химических (согласно таблице химической стойкости) и механических нагрузок: | через 7 суток |
| Адгезия к основанию: | ок. 3,0 МПа |
| Теплостойкость: во влажных условиях в сухих условиях | до 800C до 1500C |

Свойства и расходы композиции Ceresit CF 35 при изготовлении покрытий различной толщины:

Таблица 2

| Толщина слоя покрытия, мм | Пропорция смешивания: Ceresit CF 35/кварцевый песок, в вес.ч. | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на растяжение при изгибе, МПа | Модуль упругости, Н/мм2 | Расход Ceresit CF 35, кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 –1,2 | - | ок. 60 | ок. 40 | ок. 1600 | ок. 1,4 |
| 1,2 – 3,0 | 1:1 (размер зерна 0,1 – 0,4 мм) | ок. 60 | ок. 30 | ок. 5000 | ок. 0,9 |
| 3,0 – 7,0 | 1:2 (размер зерна 0,1 – 1,0 мм) | ок. 65 | ок. 30 | ок. 5300 | ок. 0,7 |
| 7,0 – 20,0 | от 1:3 до 1:5 (размер зерна 0,1 – 3,0 мм) | ок. 70 | ок. 26 | ок. 5700 | 0,4 – 0,5 |

Примечания: Расход грунтовки Ceresit CF 41 во всех случаях составляет 0,3 кг/м2.