техническое описание

Программа Ceresit-2002

СL 51

## Однокомпонентная гидроизоляционная  мастика

Для гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во влажной среде

Свойства:

- водонепроницаемая

- эластичная

- быстротвердеющая (укладка облицовочной плитки возможна через 2 часа)

- воспринимает деформации при раскрытии трещин в конструкциях

- не содержит растворителей

- экологически чистая

Область применения:

Гидроизоляционная однокомпонентная мастика Ceresit CL51 предназначена для гидроизоляции стен и полов помещений, эксплуатируемых во влажной среде (ванные комнаты, душевые, санузлы и др. помещения гражданского и промышленного назначения) с последующей отделкой облицовочной плиткой. Может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в полах с подогревом. Эффективна в качестве клея для наклейки гидроизоляционной ленты  Ceresit CL52. Для устройства гидроизоляции снаружи зданий на террасах, балконах, только по бетонным или цементно-песчаным основаниям. Не допускается нанесение на старые керамические покрытия, литой асфальт или лакокрасочные покрытия.

Подготовка основания:

Подготовка основания осуществляется согласно                 СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001.  Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, наплывов, масляных пятен и др. веществ, уменьшающих адгезию мастики к поверхности. Трещины в основании необходимо расшить и заделать смесями Ceresit, марка смеси подбирается в зависимости от состояния и назначения конструкции. При гидроизоляции кирпичной кладки швы должны быть заполнены заподлицо с поверхностью. Во всех случаях перед нанесением слоя гидроизоляции поверхность грунтуется дисперсией Ceresit СТ17. Влажность гипсовых оснований не должна превышать 0,1%, а толщина слоя штукатурки или плиты должна быть не менее 15мм. Гидроизолируемые поверхности не должны быть гладкими, гладкие поверхности необходимо затереть и придать структуре шероховатость.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Ceresit CL  наносится в неразбавленном виде на поверхность с помощью валика, кисти или распылителя. Для обеспечения водонепроницаемости гидроизолируемых конструкций Ceresit CL51 наносится в два слоя общей толщиной от 1,0мм до 1,5 мм. Второй слой гидроизоляции наносится через 2 часа после нанесения первого слоя. Спустя 2 часа по слою гидроизоляции можно укладывать облицовочные материалы. При использовании CL51 в качестве клея для ленты CL52, первый слой наносится на подготовленную поверхность строительных конструкций, затем наклеивается лента, после чего по поверхности ленты с заходом на поверхность строительных конструкций наносится второй слой CL51.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Применение CL51 возможно  в сухих условиях при температуре от  +5 до +300С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +230С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях применения возможно замедление или ускорение затвердевания CL510. Не допускается гидроизоляция поверхностей с возможным воздействием воды и химических веществ с противоположной стороны гидроизолируемых конструкций. Наружные поверхности должны иметь уклон не менее 2,5%.   При попадании мастики на кожу ее необходимо тщательно промыть водой, в случае попадания в глаза промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Кроме вышеизложенной информации о применении CL51 необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на устройство мастичной гидроизоляции. В случае использования материала в условиях не указанных в техническом описании следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.

Для  герметизации плавательных бассейнов и постоянно сырых участков необходимо применять другие продукты Ceresit.

ХРАНЕНИЕ:

В фирменной герметичной упаковке, в сухих и прохладных условиях 12 месяцев от даты  изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:

Гидроизоляционная  однокомпонентная мастика Ceresit CL51 выпускается в ведрах по 7,5 кг, 15 кг .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Основа: | Дисперсия модифицированной синтетической смолы |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Плотность | 1,4 кг/л |
| Время схватывания 1 слоя: | Около 2 часа |
| Время схватывания 2 слоя: | около 3 часа |
| Температура применения: | от +50С до +300С |
| Водонепроницаемость | Непроницаемая для воды пленка |
| Расход для двух покрытий: | 1,4 кг/м2 |

Заключение Минздрава Украины  № В 7.03/53 от 05.03.2001г.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель гарантирует соответствие двухкомпонентной гидроизоляционной мастики Ceresit СL51 указанным техническим характеристикам при  выполнении правил  транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а так же за его применение в других целях и условиях не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.