техническое описание

Программа Ceresit-2002

CL 55

## Универсальный очиститель

Концентрат для очистки поверхностей от известковых и цементных загрязнений

Свойства:

- Высокая эффективность

- универсальный

- экономичен

- экологически чистый

Область применения:

Ceresit CL55 предназначена для очистки бетонных, клинкерных поверхностей, тротуарных плит и керамических облицовок от цементных и известковых налетов и образований, удаления известковых высолов и накипи, удаления небольших следов ржавчины. Нельзя использовать для очистки мрамора и плит из натуральных каменных пород.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание следует механическим способом очистить от толстых слоев загрязнений и закрыть смежные строительные элементы полиэтиленовой пленкой. Тщательно увлажнить все очищаемые поверхности и провести пробную чистку.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Ceresit CL55 разбавляют чистой водой в зависимости от типа и степени загрязнения в соотношении от 1:5 до 1:10. Полученный раствор наносят веником или щеткой на увлажненное основание и оставляют на 5 мин. Затем щеткой, сильно нажимая на нее, счищают загрязнения.

Очищенные поверхности следует ополоснуть проточной водой. Очистку и мытье проводят снизу вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания и окружающей среды от 50C до 350C.

Запрещается использование металлических емкостей и металлических инструментов. Нельзя сливать Ceresit CL 55 в канализацию.

Ceresit CL 55 содержит ортофосфорную кислоту. При  работе с очистителем необходимо защищать кожу и глаза, используя защитные перчатки и очки. В случае попадания раствора на кожу или в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу.

При проливе раствора следует разбавить его большим количеством воды и собрать материалом с большой впитывающей способностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для чистки облицовок и загрязнений, не указанных в данном техническом описании, следует использовать другие очистительные средства. Кроме данной информации следует руководствоваться действующей нормативной документацией. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.

ХРАНЕНИЕ:

В фирменной упаковке, в сухих и прохладных помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА:

Ceresit CL 55 фасуется в канистры по 1 л и 3 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Состав: | Смесь неорганических кислот |  |
| --- | --- | --- |
| Плотность |  | 1,14 кг/дм3 |
| Пропорции разбавления водой |  | 1:5 до 1:10 |
| Температура основания при применении растворной смеси |  | От +5ºС до +35ºС |
| Расход |  | от 0,05 до 0,21 л/м2 в зависимости от степени загрязнения поверхности |

Заключение государственного института экологии и токсикологии № 5.04.03/1631-В, 5.04.03/1630-В, паспорт радиологического контроля № 4882. ТУ У В.2.7-21685172.001-99.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Производитель гарантирует соответствие Ceresit СL 55 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование мастики, а так же за её применение в других целях и условиях не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.