- Таблица 6: Результаты испытаний профнастила ТП-128

| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | # Положение гофров-negative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |  | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |  | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 5,61 | 5,06 | 4,55 | 4,14 | 3,83 | 3,49 | 3,26 | 2,94 | 2,69 | 2,44 | 2,23 | 2,10 | 1,96 | 1,74 | 1,60 |  | 1,46 | 1,32 | 1,18 | 1,10 | 1,02 | 0,96 |  | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,72 |
|  |  | 2 | 5,61 | 5,06 | 4,55 | 4,14 | 3,83 | 3,49 | 3,11 | 2,65 | 2,27 | 1,96 | 1,70 | 1,49 | 1,31 | 1,16 | 1,03 |  | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,55 |  | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
|  |  | 3 | 5,61 | 5,06 | 4,55 | 4,03 | 3,32 | 2,77 | 2,33 | 1,98 | 1,70 | 1,47 | 1,28 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,77 |  | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 | 0,42 |  | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
|  |  | 4 | 5,61 | 4,96 | 3,97 | 3,23 | 2,66 | 2,22 | 1,87 | 1,59 | 1,36 | 1,18 | 1,02 | 0,89 | 0,79 | 0,70 | 0,62 |  | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,33 |  | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 6,57 | 5,91 | 5,33 | 4,82 | 4,44 | 4,03 | 3,69 | 3,35 | 3,04 | 2,73 | 2,46 | 2,25 | 2,07 | 1,84 | 1,67 |  | 1,51 | 1,31 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 0,98 |  | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,77 |
|  |  | 2 | 6,57 | 5,91 | 5,33 | 4,82 | 4,44 | 3,94 | 3,32 | 2,82 | 2,42 | 2,09 | 1,82 | 1,59 | 1,40 | 1,24 | 1,10 |  | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,59 |  | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,41 |
|  |  | 3 | 6,57 | 5,91 | 5,29 | 4,30 | 3,54 | 2,95 | 2,49 | 2,12 | 1,81 | 1,57 | 1,36 | 1,19 | 1,05 | 0,93 | 0,83 |  | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,44 |  | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 |
|  |  | 4 | 6,57 | 5,29 | 4,23 | 3,44 | 2,84 | 2,36 | 1,99 | 1,69 | 1,45 | 1,25 | 1,09 | 0,95 | 0,84 | 0,74 | 0,66 |  | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 |  | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 7,53 | 6,82 | 6,19 | 5,64 | 5,13 | 4,70 | 4,26 | 3,83 | 3,39 | 3,02 | 2,69 | 2,40 | 2,18 | 1,93 | 1,75 |  | 1,59 | 1,41 | 1,29 | 1,19 | 1,09 | 1,03 |  | 0,97 | 0,94 | 0,87 | 0,82 |
|  |  | 2 | 7,53 | 6,82 | 6,19 | 5,64 | 5,02 | 4,19 | 3,53 | 3,00 | 2,57 | 2,22 | 1,93 | 1,69 | 1,49 | 1,32 | 1,17 |  | 1,04 | 0,94 | 0,84 | 0,76 | 0,69 | 0,63 |  | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
|  |  | 3 | 7,53 | 6,82 | 5,62 | 4,57 | 3,77 | 3,14 | 2,64 | 2,25 | 1,93 | 1,67 | 1,45 | 1,27 | 1,12 | 0,99 | 0,88 |  | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |  | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
|  |  | 4 | 7,14 | 5,62 | 4,50 | 3,66 | 3,01 | 2,51 | 2,12 | 1,80 | 1,54 | 1,33 | 1,16 | 1,01 | 0,89 | 0,79 | 0,70 |  | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,38 |  | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 8,28 | 7,49 | 6,80 | 6,20 | 5,64 | 5,16 | 4,68 | 4,20 | 3,72 | 3,32 | 2,96 | 2,64 | 2,39 | 2,12 | 1,92 |  | 1,71 | 1,54 | 1,39 | 1,30 | 1,23 | 1,15 |  | 1,07 | 1,01 | 0,94 | 0,90 |
|  |  | 2 | 8,28 | 7,49 | 6,80 | 6,20 | 5,49 | 4,58 | 3,86 | 3,28 | 2,81 | 2,43 | 2,11 | 1,85 | 1,63 | 1,44 | 1,28 |  | 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,83 | 0,76 | 0,69 |  | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,48 |
|  |  | 3 | 8,28 | 7,49 | 6,15 | 5,00 | 4,12 | 3,43 | 2,89 | 2,46 | 2,11 | 1,82 | 1,58 | 1,39 | 1,22 | 1,08 | 0,96 |  | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,57 | 0,51 |  | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,36 |
|  |  | 4 | 7,81 | 6,14 | 4,92 | 4,00 | 3,30 | 2,75 | 2,31 | 1,97 | 1,69 | 1,46 | 1,27 | 1,11 | 0,98 | 0,86 | 0,77 |  | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,41 |  | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 9,23 | 8,35 | 7,59 | 6,92 | 6,29 | 5,76 | 5,22 | 4,69 | 4,15 | 3,71 | 3,30 | 2,94 | 2,67 | 2,37 | 2,14 |  | 1,91 | 1,72 | 1,55 | 1,45 | 1,37 | 1,28 |  | 1,19 | 1,13 | 1,04 | 0,99 |
|  |  | 2 | 9,23 | 8,35 | 7,59 | 6,81 | 5,61 | 4,68 | 3,94 | 3,35 | 2,87 | 2,48 | 2,16 | 1,89 | 1,66 | 1,47 | 1,31 |  | 1,17 | 1,05 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 0,70 |  | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
|  |  | 3 | 9,23 | 7,84 | 6,28 | 5,11 | 4,21 | 3,51 | 2,95 | 2,51 | 2,15 | 1,86 | 1,62 | 1,42 | 1,25 | 1,10 | 0,98 |  | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,53 |  | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,37 |
|  |  | 4 | 7,98 | 6,27 | 5,02 | 4,08 | 3,37 | 2,81 | 2,36 | 2,01 | 1,72 | 1,49 | 1,29 | 1,13 | 1,00 | 0,88 | 0,78 |  | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 |  | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 10,61 | 9,60 | 8,72 | 7,95 | 7,23 | 6,62 | 5,98 | 5,39 | 4,77 | 4,26 | 3,79 | 3,38 | 3,07 | 2,72 | 2,46 |  | 2,19 | 1,98 | 1,78 | 1,67 | 1,58 | 1,47 |  | 1,37 | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
|  |  | 2 | 10,61 | 9,60 | 8,72 | 7,52 | 6,20 | 5,17 | 4,35 | 3,70 | 3,17 | 2,74 | 2,38 | 2,09 | 1,84 | 1,62 | 1,44 |  | 1,29 | 1,16 | 1,04 | 0,94 | 0,85 | 0,77 |  | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,54 |
|  |  | 3 | 10,61 | 8,67 | 6,94 | 5,64 | 4,65 | 3,88 | 3,26 | 2,78 | 2,38 | 2,06 | 1,79 | 1,56 | 1,38 | 1,22 | 1,08 |  | 0,97 | 0,87 | 0,78 | 0,71 | 0,64 | 0,58 |  | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
|  |  | 4 | 8,81 | 6,93 | 5,55 | 4,51 | 3,72 | 3,10 | 2,61 | 2,22 | 1,90 | 1,64 | 1,43 | 1,25 | 1,10 | 0,97 | 0,87 |  | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,46 |  | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 13,37 | 12,10 | 10,99 | 10,02 | 9,11 | 8,34 | 7,53 | 6,79 | 6,01 | 5,37 | 4,78 | 4,26 | 3,87 | 3,43 | 3,10 |  | 2,76 | 2,49 | 2,24 | 2,10 | 1,99 | 1,85 |  | 1,73 | 1,64 | 1,51 | 1,45 |
|  |  | 2 | 13,37 | 12,10 | 10,99 | 8,95 | 7,37 | 6,15 | 5,18 | 4,40 | 3,77 | 3,26 | 2,84 | 2,48 | 2,18 | 1,93 | 1,72 |  | 1,53 | 1,38 | 1,24 | 1,12 | 1,01 | 0,92 |  | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,65 |
|  |  | 3 | 13,11 | 10,31 | 8,25 | 6,71 | 5,53 | 4,61 | 3,88 | 3,30 | 2,83 | 2,45 | 2,13 | 1,86 | 1,64 | 1,45 | 1,29 |  | 1,15 | 1,03 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,69 |  | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,49 |
|  |  | 4 | 10,48 | 8,25 | 6,60 | 5,37 | 4,42 | 3,69 | 3,11 | 2,64 | 2,26 | 1,96 | 1,70 | 1,49 | 1,31 | 1,16 | 1,03 |  | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,55 |  | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 13,79 | 12,48 | 11,34 | 10,34 | 9,40 | 8,61 | 7,77 | 7,01 | 6,20 | 5,54 | 4,93 | 4,39 | 3,99 | 3,54 | 3,20 |  | 2,85 | 2,57 | 2,31 | 2,17 | 2,05 | 1,91 |  | 1,78 | 1,69 | 1,56 | 1,50 |
|  |  | 2 | 13,79 | 12,48 | 11,34 | 9,30 | 7,66 | 6,39 | 5,38 | 4,58 | 3,92 | 3,39 | 2,95 | 2,58 | 2,27 | 2,01 | 1,79 |  | 1,60 | 1,43 | 1,29 | 1,16 | 1,05 | 0,96 |  | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,67 |
|  |  | 3 | 13,63 | 10,72 | 8,58 | 6,98 | 5,75 | 4,79 | 4,04 | 3,43 | 2,94 | 2,54 | 2,21 | 1,94 | 1,70 | 1,51 | 1,34 |  | 1,20 | 1,07 | 0,97 | 0,87 | 0,79 | 0,72 |  | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | 4 | 10,90 | 8,57 | 6,86 | 5,58 | 4,60 | 3,83 | 3,23 | 2,75 | 2,35 | 2,03 | 1,77 | 1,55 | 1,36 | 1,21 | 1,07 |  | 0,96 | 0,86 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,57 |  | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 |
| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | # Положение гофров-negative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухпролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |  | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |  | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 5,18 | 4,52 | 4,04 | 3,65 | 3,33 | 3,05 | 2,79 | 2,62 | 2,38 | 2,21 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | 1,62 | 1,49 |  | 1,36 | 1,26 | 1,16 | 1,06 | 0,97 | 0,89 |  | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 |
|  |  | 2 | 5,18 | 4,52 | 4,04 | 3,65 | 3,33 | 3,05 | 2,79 | 2,62 | 2,38 | 2,21 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | 1,62 | 1,49 |  | 1,36 | 1,26 | 1,16 | 1,06 | 0,97 | 0,89 |  | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 |
|  |  | 3 | 5,18 | 4,52 | 4,04 | 3,65 | 3,33 | 3,05 | 2,79 | 2,62 | 2,38 | 2,21 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | 1,62 | 1,49 |  | 1,36 | 1,26 | 1,16 | 1,06 | 0,97 | 0,89 |  | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 |
|  |  | 4 | 5,18 | 4,52 | 4,04 | 3,65 | 3,33 | 3,05 | 2,79 | 2,62 | 2,38 | 2,21 | 2,03 | 1,92 | 1,80 | 1,62 | 1,49 |  | 1,36 | 1,24 | 1,11 | 1,01 | 0,91 | 0,83 |  | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,58 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 6,15 | 5,44 | 4,95 | 4,50 | 4,07 | 3,71 | 3,41 | 3,14 | 2,90 | 2,63 | 2,45 | 2,27 | 2,09 | 1,94 | 1,80 |  | 1,64 | 1,51 | 1,39 | 1,26 | 1,15 | 1,04 |  | 0,95 | 0,87 | 0,79 | 0,73 |
|  |  | 2 | 6,15 | 5,44 | 4,95 | 4,50 | 4,07 | 3,71 | 3,41 | 3,14 | 2,90 | 2,63 | 2,45 | 2,27 | 2,09 | 1,94 | 1,80 |  | 1,64 | 1,51 | 1,39 | 1,26 | 1,15 | 1,04 |  | 0,95 | 0,87 | 0,79 | 0,73 |
|  |  | 3 | 6,15 | 5,44 | 4,95 | 4,50 | 4,07 | 3,71 | 3,41 | 3,14 | 2,90 | 2,63 | 2,45 | 2,27 | 2,09 | 1,94 | 1,80 |  | 1,64 | 1,51 | 1,39 | 1,26 | 1,15 | 1,04 |  | 0,95 | 0,87 | 0,79 | 0,73 |
|  |  | 4 | 6,15 | 5,44 | 4,95 | 4,50 | 4,07 | 3,71 | 3,41 | 3,14 | 2,90 | 2,63 | 2,45 | 2,27 | 2,09 | 1,85 | 1,65 |  | 1,47 | 1,32 | 1,19 | 1,07 | 0,97 | 0,88 |  | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,62 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 7,12 | 6,37 | 5,86 | 5,35 | 4,95 | 4,59 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | 3,27 | 2,99 | 2,75 | 2,56 | 2,31 | 2,13 |  | 1,92 | 1,77 | 1,61 | 1,46 | 1,32 | 1,19 |  | 1,08 | 0,97 | 0,87 | 0,80 |
|  |  | 2 | 7,12 | 6,37 | 5,86 | 5,35 | 4,95 | 4,59 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | 3,27 | 2,99 | 2,75 | 2,56 | 2,31 | 2,13 |  | 1,92 | 1,77 | 1,61 | 1,46 | 1,32 | 1,19 |  | 1,08 | 0,97 | 0,87 | 0,80 |
|  |  | 3 | 7,12 | 6,37 | 5,86 | 5,35 | 4,95 | 4,59 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | 3,27 | 2,99 | 2,75 | 2,56 | 2,31 | 2,13 |  | 1,92 | 1,75 | 1,58 | 1,43 | 1,29 | 1,17 |  | 1,07 | 0,98 | 0,90 | 0,82 |
|  |  | 4 | 7,12 | 6,37 | 5,86 | 5,35 | 4,95 | 4,59 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | 3,27 | 2,89 | 2,53 | 2,23 | 1,97 | 1,75 |  | 1,56 | 1,40 | 1,26 | 1,14 | 1,03 | 0,94 |  | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,66 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 7,82 | 6,99 | 6,44 | 5,88 | 5,44 | 5,04 | 4,60 | 4,26 | 3,88 | 3,60 | 3,29 | 3,03 | 2,81 | 2,54 | 2,34 |  | 2,11 | 1,94 | 1,77 | 1,60 | 1,45 | 1,31 |  | 1,19 | 1,07 | 0,96 | 0,87 |
|  |  | 2 | 7,82 | 6,99 | 6,44 | 5,88 | 5,44 | 5,04 | 4,60 | 4,26 | 3,88 | 3,60 | 3,29 | 3,03 | 2,81 | 2,54 | 2,34 |  | 2,11 | 1,94 | 1,77 | 1,60 | 1,45 | 1,31 |  | 1,19 | 1,07 | 0,96 | 0,87 |
|  |  | 3 | 7,82 | 6,99 | 6,44 | 5,88 | 5,44 | 5,04 | 4,60 | 4,26 | 3,88 | 3,60 | 3,29 | 3,03 | 2,81 | 2,54 | 2,34 |  | 2,11 | 1,92 | 1,73 | 1,56 | 1,41 | 1,28 |  | 1,17 | 1,07 | 0,96 | 0,87 |
|  |  | 4 | 7,82 | 6,99 | 6,44 | 5,88 | 5,44 | 5,04 | 4,60 | 4,26 | 3,88 | 3,60 | 3,16 | 2,77 | 2,44 | 2,16 | 1,92 |  | 1,71 | 1,53 | 1,38 | 1,25 | 1,13 | 1,03 |  | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,72 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 8,73 | 7,80 | 7,19 | 6,56 | 6,06 | 5,62 | 5,13 | 4,75 | 4,32 | 4,01 | 3,67 | 3,38 | 3,13 | 2,84 | 2,61 |  | 2,35 | 2,17 | 1,97 | 1,78 | 1,62 | 1,46 |  | 1,32 | 1,19 | 1,07 | 0,97 |
|  |  | 2 | 8,73 | 7,80 | 7,19 | 6,56 | 6,06 | 5,62 | 5,13 | 4,75 | 4,32 | 4,01 | 3,67 | 3,38 | 3,13 | 2,84 | 2,61 |  | 2,35 | 2,17 | 1,97 | 1,78 | 1,62 | 1,46 |  | 1,32 | 1,19 | 1,07 | 0,97 |
|  |  | 3 | 8,73 | 7,80 | 7,19 | 6,56 | 6,06 | 5,62 | 5,13 | 4,75 | 4,32 | 4,01 | 3,67 | 3,38 | 3,11 | 2,75 | 2,45 |  | 2,18 | 1,96 | 1,76 | 1,59 | 1,44 | 1,31 |  | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
|  |  | 4 | 8,73 | 7,80 | 7,19 | 6,56 | 6,06 | 5,62 | 5,13 | 4,75 | 4,30 | 3,71 | 3,23 | 2,83 | 2,49 | 2,20 | 1,96 |  | 1,75 | 1,57 | 1,41 | 1,27 | 1,15 | 1,05 |  | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,74 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 10,03 | 8,97 | 8,26 | 7,54 | 6,97 | 6,46 | 5,90 | 5,46 | 4,97 | 4,61 | 4,22 | 3,88 | 3,60 | 3,26 | 2,98 |  | 2,70 | 2,49 | 2,27 | 2,05 | 1,86 | 1,68 |  | 1,52 | 1,37 | 1,23 | 1,12 |
|  |  | 2 | 10,03 | 8,97 | 8,26 | 7,54 | 6,97 | 6,46 | 5,90 | 5,46 | 4,97 | 4,61 | 4,22 | 3,88 | 3,60 | 3,26 | 2,98 |  | 2,70 | 2,49 | 2,27 | 2,05 | 1,86 | 1,68 |  | 1,52 | 1,37 | 1,23 | 1,12 |
|  |  | 3 | 10,03 | 8,97 | 8,26 | 7,54 | 6,97 | 6,46 | 5,90 | 5,46 | 4,97 | 4,61 | 4,22 | 3,88 | 3,44 | 3,04 | 2,70 |  | 2,41 | 2,16 | 1,95 | 1,76 | 1,59 | 1,45 |  | 1,32 | 1,21 | 1,11 | 1,02 |
|  |  | 4 | 10,03 | 8,97 | 8,26 | 7,54 | 6,97 | 6,46 | 5,90 | 5,46 | 4,75 | 4,10 | 3,57 | 3,12 | 2,75 | 2,43 | 2,16 |  | 1,93 | 1,73 | 1,56 | 1,41 | 1,28 | 1,16 |  | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,81 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 12,64 | 11,30 | 10,41 | 9,50 | 8,78 | 8,14 | 7,43 | 6,88 | 6,26 | 5,81 | 5,32 | 4,89 | 4,54 | 4,11 | 3,75 |  | 3,40 | 3,14 | 2,86 | 2,58 | 2,34 | 2,12 |  | 1,92 | 1,73 | 1,55 | 1,41 |
|  |  | 2 | 12,64 | 11,30 | 10,41 | 9,50 | 8,78 | 8,14 | 7,43 | 6,88 | 6,26 | 5,81 | 5,32 | 4,89 | 4,54 | 4,11 | 3,75 |  | 3,40 | 3,14 | 2,86 | 2,58 | 2,34 | 2,12 |  | 1,92 | 1,73 | 1,55 | 1,41 |
|  |  | 3 | 12,64 | 11,30 | 10,41 | 9,50 | 8,78 | 8,14 | 7,43 | 6,88 | 6,26 | 5,81 | 5,31 | 4,64 | 4,09 | 3,62 | 3,21 |  | 2,87 | 2,57 | 2,32 | 2,09 | 1,90 | 1,72 |  | 1,57 | 1,44 | 1,32 | 1,21 |
|  |  | 4 | 12,64 | 11,30 | 10,41 | 9,50 | 8,78 | 8,14 | 7,43 | 6,59 | 5,65 | 4,88 | 4,25 | 3,72 | 3,27 | 2,89 | 2,57 |  | 2,30 | 2,06 | 1,85 | 1,67 | 1,52 | 1,38 |  | 1,26 | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 13,04 | 11,66 | 10,74 | 9,80 | 9,06 | 8,40 | 7,67 | 7,10 | 6,46 | 5,99 | 5,49 | 5,04 | 4,68 | 4,24 | 3,87 |  | 3,51 | 3,24 | 2,95 | 2,67 | 2,42 | 2,18 |  | 1,98 | 1,78 | 1,60 | 1,46 |
|  |  | 2 | 13,04 | 11,66 | 10,74 | 9,80 | 9,06 | 8,40 | 7,67 | 7,10 | 6,46 | 5,99 | 5,49 | 5,04 | 4,68 | 4,24 | 3,87 |  | 3,51 | 3,24 | 2,95 | 2,67 | 2,42 | 2,18 |  | 1,98 | 1,78 | 1,60 | 1,46 |
|  |  | 3 | 13,04 | 11,66 | 10,74 | 9,80 | 9,06 | 8,40 | 7,67 | 7,10 | 6,46 | 5,99 | 5,49 | 4,83 | 4,25 | 3,76 | 3,34 |  | 2,98 | 2,68 | 2,41 | 2,18 | 1,97 | 1,79 |  | 1,63 | 1,49 | 1,37 | 1,26 |
|  |  | 4 | 13,04 | 11,66 | 10,74 | 9,80 | 9,06 | 8,40 | 7,67 | 6,85 | 5,88 | 5,08 | 4,41 | 3,86 | 3,40 | 3,01 | 2,67 |  | 2,39 | 2,14 | 1,93 | 1,74 | 1,58 | 1,43 |  | 1,31 | 1,20 | 1,10 | 1,01 |

| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | # Положение гофров-negative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |
| Трёхпролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |  | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 4,57 | 4,38 | 4,17 | 3,97 | 3,78 | 3,57 | 3,35 | 3,16 | 2,93 | 2,74 | 2,52 | 2,29 | 2,03 | 1,83 | 1,69 | 1,54 | 1,41 | 1,28 | 1,18 |  | 1,07 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,74 |
|  |  | 2 | 4,57 | 4,38 | 4,17 | 3,97 | 3,78 | 3,57 | 3,35 | 3,16 | 2,93 | 2,74 | 2,52 | 2,29 | 2,03 | 1,83 | 1,69 | 1,54 | 1,41 | 1,28 | 1,18 |  | 1,07 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,74 |
|  |  | 3 | 4,57 | 4,38 | 4,17 | 3,97 | 3,78 | 3,57 | 3,35 | 3,16 | 2,93 | 2,74 | 2,45 | 2,15 | 1,89 | 1,67 | 1,49 | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,97 |  | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,66 | 0,61 | 0,56 |
|  |  | 4 | 4,57 | 4,38 | 4,17 | 3,97 | 3,78 | 3,57 | 3,35 | 3,05 | 2,61 | 2,26 | 1,96 | 1,72 | 1,51 | 1,34 | 1,19 | 1,06 | 0,95 | 0,86 | 0,77 |  | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,45 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 5,95 | 5,57 | 5,30 | 4,96 | 4,72 | 4,44 | 4,14 | 3,93 | 3,62 | 3,40 | 3,15 | 2,87 | 2,63 | 2,40 | 2,22 | 2,05 | 1,88 | 1,74 | 1,64 |  | 1,54 | 1,43 | 1,36 | 1,29 | 1,22 | 1,14 |
|  |  | 2 | 5,95 | 5,57 | 5,30 | 4,96 | 4,72 | 4,44 | 4,14 | 3,93 | 3,62 | 3,40 | 3,15 | 2,87 | 2,63 | 2,38 | 2,11 | 1,89 | 1,69 | 1,52 | 1,38 |  | 1,25 | 1,13 | 1,03 | 0,95 | 0,87 | 0,80 |
|  |  | 3 | 5,95 | 5,57 | 5,30 | 4,96 | 4,72 | 4,44 | 4,14 | 3,93 | 3,48 | 3,01 | 2,62 | 2,29 | 2,02 | 1,78 | 1,59 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | 1,03 |  | 0,94 | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 0,65 | 0,60 |
|  |  | 4 | 5,95 | 5,57 | 5,30 | 4,96 | 4,72 | 4,44 | 3,82 | 3,25 | 2,79 | 2,41 | 2,09 | 1,83 | 1,61 | 1,43 | 1,27 | 1,13 | 1,02 | 0,91 | 0,83 |  | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,48 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 7,53 | 7,06 | 6,62 | 6,23 | 5,90 | 5,53 | 5,20 | 4,83 | 4,47 | 4,19 | 3,85 | 3,54 | 3,29 | 3,01 | 2,83 | 2,61 | 2,45 | 2,28 | 2,16 |  | 2,02 | 1,89 | 1,80 | 1,71 | 1,64 | 1,55 |
|  |  | 2 | 7,53 | 7,06 | 6,62 | 6,23 | 5,90 | 5,53 | 5,20 | 4,83 | 4,47 | 4,19 | 3,71 | 3,25 | 2,86 | 2,53 | 2,25 | 2,01 | 1,80 | 1,62 | 1,46 |  | 1,33 | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 0,85 |
|  |  | 3 | 7,53 | 7,06 | 6,62 | 6,23 | 5,90 | 5,53 | 5,08 | 4,32 | 3,70 | 3,20 | 2,78 | 2,43 | 2,14 | 1,90 | 1,68 | 1,50 | 1,35 | 1,21 | 1,10 |  | 0,99 | 0,90 | 0,82 | 0,75 | 0,69 | 0,63 |
|  |  | 4 | 7,53 | 7,06 | 6,62 | 6,23 | 5,78 | 4,82 | 4,06 | 3,45 | 2,96 | 2,56 | 2,23 | 1,95 | 1,71 | 1,52 | 1,35 | 1,20 | 1,08 | 0,97 | 0,88 |  | 0,80 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,51 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 8,28 | 7,76 | 7,28 | 6,84 | 6,48 | 6,08 | 5,72 | 5,30 | 4,91 | 4,60 | 4,23 | 3,88 | 3,61 | 3,31 | 3,11 | 2,87 | 2,69 | 2,50 | 2,37 |  | 2,22 | 2,07 | 1,98 | 1,88 | 1,80 | 1,70 |
|  |  | 2 | 8,28 | 7,76 | 7,28 | 6,84 | 6,48 | 6,08 | 5,72 | 5,30 | 4,91 | 4,60 | 4,06 | 3,55 | 3,12 | 2,76 | 2,46 | 2,19 | 1,97 | 1,77 | 1,60 |  | 1,45 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 0,93 |
|  |  | 3 | 8,28 | 7,76 | 7,28 | 6,84 | 6,48 | 6,08 | 5,55 | 4,72 | 4,05 | 3,50 | 3,04 | 2,66 | 2,34 | 2,07 | 1,84 | 1,65 | 1,48 | 1,33 | 1,20 |  | 1,09 | 0,99 | 0,90 | 0,82 | 0,76 | 0,69 |
|  |  | 4 | 8,28 | 7,76 | 7,28 | 6,84 | 6,33 | 5,28 | 4,44 | 3,78 | 3,24 | 2,80 | 2,43 | 2,13 | 1,87 | 1,66 | 1,47 | 1,32 | 1,18 | 1,06 | 0,96 |  | 0,87 | 0,79 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,56 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 9,23 | 8,66 | 8,12 | 7,63 | 7,23 | 6,78 | 6,38 | 5,92 | 5,48 | 5,13 | 4,72 | 4,33 | 4,03 | 3,69 | 3,47 | 3,20 | 2,98 | 2,79 | 2,64 |  | 2,47 | 2,31 | 2,21 | 2,10 | 2,01 | 1,90 |
|  |  | 2 | 9,23 | 8,66 | 8,12 | 7,63 | 7,23 | 6,78 | 6,38 | 5,92 | 5,48 | 4,76 | 4,14 | 3,63 | 3,19 | 2,82 | 2,51 | 2,24 | 2,01 | 1,81 | 1,63 |  | 1,48 | 1,35 | 1,23 | 1,12 | 1,03 | 0,95 |
|  |  | 3 | 9,23 | 8,66 | 8,12 | 7,63 | 7,23 | 6,74 | 5,67 | 4,82 | 4,14 | 3,57 | 3,11 | 2,72 | 2,39 | 2,12 | 1,88 | 1,68 | 1,51 | 1,36 | 1,23 |  | 1,11 | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,71 |
|  |  | 4 | 9,23 | 8,66 | 8,12 | 7,63 | 6,46 | 5,39 | 4,54 | 3,86 | 3,31 | 2,86 | 2,49 | 2,18 | 1,91 | 1,69 | 1,51 | 1,34 | 1,21 | 1,09 | 0,98 |  | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 10,61 | 9,95 | 9,33 | 8,77 | 8,31 | 7,79 | 7,33 | 6,80 | 6,30 | 5,90 | 5,42 | 4,98 | 4,63 | 4,24 | 3,99 | 3,68 | 3,45 | 3,21 | 3,04 |  | 2,84 | 2,66 | 2,54 | 2,41 | 2,31 | 2,18 |
|  |  | 2 | 10,61 | 9,95 | 9,33 | 8,77 | 8,31 | 7,79 | 7,33 | 6,80 | 6,09 | 5,26 | 4,58 | 4,01 | 3,53 | 3,12 | 2,77 | 2,48 | 2,22 | 2,00 | 1,81 |  | 1,64 | 1,49 | 1,36 | 1,24 | 1,14 | 1,04 |
|  |  | 3 | 10,61 | 9,95 | 9,33 | 8,77 | 8,31 | 7,44 | 6,27 | 5,33 | 4,57 | 3,95 | 3,43 | 3,00 | 2,64 | 2,34 | 2,08 | 1,86 | 1,67 | 1,50 | 1,35 |  | 1,23 | 1,12 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,78 |
|  |  | 4 | 10,61 | 9,95 | 9,33 | 8,67 | 7,14 | 5,95 | 5,02 | 4,26 | 3,66 | 3,16 | 2,75 | 2,40 | 2,12 | 1,87 | 1,66 | 1,49 | 1,33 | 1,20 | 1,08 |  | 0,98 | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,63 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 13,37 | 12,54 | 11,76 | 11,05 | 10,47 | 9,82 | 9,24 | 8,57 | 7,94 | 7,43 | 6,83 | 6,27 | 5,83 | 5,34 | 5,03 | 4,64 | 4,35 | 4,04 | 3,83 |  | 3,58 | 3,35 | 3,20 | 3,04 | 2,91 | 2,75 |
|  |  | 2 | 13,37 | 12,54 | 11,76 | 11,05 | 10,47 | 9,82 | 9,24 | 8,45 | 7,25 | 6,26 | 5,45 | 4,77 | 4,19 | 3,71 | 3,30 | 2,95 | 2,64 | 2,38 | 2,15 |  | 1,95 | 1,77 | 1,61 | 1,48 | 1,35 | 1,24 |
|  |  | 3 | 13,37 | 12,54 | 11,76 | 11,05 | 10,47 | 8,85 | 7,46 | 6,34 | 5,44 | 4,70 | 4,08 | 3,57 | 3,15 | 2,78 | 2,47 | 2,21 | 1,98 | 1,78 | 1,61 |  | 1,46 | 1,33 | 1,21 | 1,11 | 1,01 | 0,93 |
|  |  | 4 | 13,37 | 12,54 | 11,76 | 10,31 | 8,49 | 7,08 | 5,97 | 5,07 | 4,35 | 3,76 | 3,27 | 2,86 | 2,52 | 2,23 | 1,98 | 1,77 | 1,58 | 1,43 | 1,29 |  | 1,17 | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,81 | 0,75 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 13,79 | 12,94 | 12,13 | 11,40 | 10,80 | 10,13 | 9,53 | 8,84 | 8,19 | 7,67 | 7,05 | 6,47 | 6,02 | 5,51 | 5,19 | 4,78 | 4,49 | 4,17 | 3,95 |  | 3,69 | 3,46 | 3,30 | 3,13 | 2,98 | 2,83 |
|  |  | 2 | 13,79 | 12,94 | 12,13 | 11,40 | 10,80 | 10,13 | 9,53 | 8,79 | 7,54 | 6,51 | 5,66 | 4,95 | 4,36 | 3,86 | 3,43 | 3,06 | 2,75 | 2,47 | 2,23 |  | 2,02 | 1,84 | 1,68 | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
|  |  | 3 | 13,79 | 12,94 | 12,13 | 11,40 | 10,80 | 9,20 | 7,75 | 6,59 | 5,65 | 4,88 | 4,25 | 3,72 | 3,27 | 2,89 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,85 | 1,67 |  | 1,52 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
|  |  | 4 | 13,79 | 12,94 | 12,13 | 10,72 | 8,83 | 7,36 | 6,20 | 5,27 | 4,52 | 3,91 | 3,40 | 2,97 | 2,62 | 2,31 | 2,06 | 1,84 | 1,65 | 1,48 | 1,34 |  | 1,21 | 1,10 | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,78 |

| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | Положение гофров-pozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |  | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |  | 7,75 | 8,00 |  | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 6,75 | 6,05 | 5,50 | 4,95 | 4,43 | 3,97 | 3,58 | 3,13 | 2,82 | 2,58 | 2,33 | 2,09 | 1,91 | 1,76 | 1,62 |  | 1,47 | 1,34 | 1,22 | 1,13 |  | 1,07 | 0,99 |  | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,75 |
|  |  | 2 | 6,75 | 6,05 | 5,50 | 4,87 | 4,01 | 3,34 | 2,82 | 2,40 | 2,05 | 1,77 | 1,54 | 1,35 | 1,19 | 1,05 | 0,93 |  | 0,83 | 0,75 | 0,67 | 0,61 |  | 0,55 | 0,50 |  | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 |
|  |  | 3 | 6,75 | 5,61 | 4,49 | 3,65 | 3,01 | 2,51 | 2,11 | 1,80 | 1,54 | 1,33 | 1,16 | 1,01 | 0,89 | 0,79 | 0,70 |  | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,46 |  | 0,41 | 0,38 |  | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
|  |  | 4 | 5,70 | 4,49 | 3,59 | 2,92 | 2,41 | 2,01 | 1,69 | 1,44 | 1,23 | 1,06 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,56 |  | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 |  | 0,33 | 0,30 |  | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 7,95 | 7,16 | 6,42 | 5,74 | 5,12 | 4,60 | 4,10 | 3,70 | 3,34 | 3,04 | 2,75 | 2,47 | 2,26 | 2,08 | 1,89 |  | 1,74 | 1,59 | 1,44 | 1,33 |  | 1,27 | 1,17 |  | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,92 |
|  |  | 2 | 7,95 | 7,16 | 6,42 | 5,30 | 4,37 | 3,64 | 3,07 | 2,61 | 2,24 | 1,93 | 1,68 | 1,47 | 1,29 | 1,15 | 1,02 |  | 0,91 | 0,82 | 0,73 | 0,66 |  | 0,60 | 0,55 |  | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,38 |
|  |  | 3 | 7,77 | 6,11 | 4,89 | 3,98 | 3,28 | 2,73 | 2,30 | 1,96 | 1,68 | 1,45 | 1,26 | 1,10 | 0,97 | 0,86 | 0,76 |  | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,50 |  | 0,45 | 0,41 |  | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
|  |  | 4 | 6,21 | 4,89 | 3,91 | 3,18 | 2,62 | 2,18 | 1,84 | 1,57 | 1,34 | 1,16 | 1,01 | 0,88 | 0,78 | 0,69 | 0,61 |  | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,40 |  | 0,36 | 0,33 |  | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 9,36 | 8,33 | 7,44 | 6,57 | 5,86 | 5,27 | 4,70 | 4,23 | 3,82 | 3,49 | 3,15 | 2,83 | 2,59 | 2,38 | 2,19 |  | 1,99 | 1,82 | 1,65 | 1,53 |  | 1,44 | 1,36 |  | 1,29 | 1,19 | 1,14 | 1,10 |
|  |  | 2 | 9,36 | 8,33 | 7,09 | 5,77 | 4,75 | 3,96 | 3,34 | 2,84 | 2,43 | 2,10 | 1,83 | 1,60 | 1,41 | 1,25 | 1,11 |  | 0,99 | 0,89 | 0,80 | 0,72 |  | 0,65 | 0,59 |  | 0,54 | 0,50 | 0,45 | 0,42 |
|  |  | 3 | 8,45 | 6,64 | 5,32 | 4,32 | 3,56 | 2,97 | 2,50 | 2,13 | 1,82 | 1,58 | 1,37 | 1,20 | 1,06 | 0,93 | 0,83 |  | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,54 |  | 0,49 | 0,45 |  | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 |
|  |  | 4 | 6,76 | 5,31 | 4,25 | 3,46 | 2,85 | 2,38 | 2,00 | 1,70 | 1,46 | 1,26 | 1,10 | 0,96 | 0,84 | 0,75 | 0,66 |  | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,43 |  | 0,39 | 0,36 |  | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 10,28 | 9,15 | 8,17 | 7,22 | 6,44 | 5,79 | 5,16 | 4,65 | 4,20 | 3,83 | 3,46 | 3,10 | 2,85 | 2,61 | 2,40 |  | 2,18 | 2,00 | 1,82 | 1,68 |  | 1,58 | 1,49 |  | 1,42 | 1,31 | 1,26 | 1,21 |
|  |  | 2 | 10,28 | 9,15 | 7,99 | 6,50 | 5,35 | 4,46 | 3,76 | 3,20 | 2,74 | 2,37 | 2,06 | 1,80 | 1,59 | 1,40 | 1,25 |  | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 |  | 0,74 | 0,67 |  | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|  |  | 3 | 9,52 | 7,49 | 5,99 | 4,87 | 4,02 | 3,35 | 2,82 | 2,40 | 2,06 | 1,78 | 1,54 | 1,35 | 1,19 | 1,05 | 0,94 |  | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,61 |  | 0,55 | 0,50 |  | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 |
|  |  | 4 | 7,61 | 5,99 | 4,80 | 3,90 | 3,21 | 2,68 | 2,26 | 1,92 | 1,64 | 1,42 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,84 | 0,75 |  | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,49 |  | 0,44 | 0,40 |  | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,28 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 11,47 | 10,21 | 9,12 | 8,05 | 7,19 | 6,46 | 5,76 | 5,19 | 4,68 | 4,27 | 3,86 | 3,46 | 3,18 | 2,91 | 2,68 |  | 2,44 | 2,23 | 2,03 | 1,87 |  | 1,77 | 1,66 |  | 1,58 | 1,46 | 1,40 | 1,34 |
|  |  | 2 | 11,47 | 10,21 | 8,22 | 6,68 | 5,51 | 4,59 | 3,87 | 3,29 | 2,82 | 2,44 | 2,12 | 1,85 | 1,63 | 1,44 | 1,28 |  | 1,15 | 1,03 | 0,92 | 0,84 |  | 0,76 | 0,69 |  | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,48 |
|  |  | 3 | 9,79 | 7,70 | 6,16 | 5,01 | 4,13 | 3,44 | 2,90 | 2,47 | 2,11 | 1,83 | 1,59 | 1,39 | 1,22 | 1,08 | 0,96 |  | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,63 |  | 0,57 | 0,52 |  | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,36 |
|  |  | 4 | 7,83 | 6,16 | 4,93 | 4,01 | 3,30 | 2,75 | 2,32 | 1,97 | 1,69 | 1,46 | 1,27 | 1,11 | 0,98 | 0,87 | 0,77 |  | 0,69 | 0,62 | 0,55 | 0,50 |  | 0,45 | 0,41 |  | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,29 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 13,18 | 11,73 | 10,48 | 9,25 | 8,26 | 7,42 | 6,62 | 5,96 | 5,38 | 4,91 | 4,44 | 3,98 | 3,65 | 3,35 | 3,08 |  | 2,80 | 2,56 | 2,33 | 2,15 |  | 2,03 | 1,91 |  | 1,82 | 1,68 | 1,61 | 1,55 |
|  |  | 2 | 13,18 | 11,56 | 9,25 | 7,52 | 6,20 | 5,17 | 4,35 | 3,70 | 3,17 | 2,74 | 2,38 | 2,09 | 1,84 | 1,63 | 1,44 |  | 1,29 | 1,16 | 1,04 | 0,94 |  | 0,85 | 0,77 |  | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,54 |
|  |  | 3 | 11,02 | 8,67 | 6,94 | 5,64 | 4,65 | 3,88 | 3,27 | 2,78 | 2,38 | 2,06 | 1,79 | 1,57 | 1,38 | 1,22 | 1,08 |  | 0,97 | 0,87 | 0,78 | 0,71 |  | 0,64 | 0,58 |  | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
|  |  | 4 | 8,82 | 6,93 | 5,55 | 4,51 | 3,72 | 3,10 | 2,61 | 2,22 | 1,90 | 1,65 | 1,43 | 1,25 | 1,10 | 0,98 | 0,87 |  | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,56 |  | 0,51 | 0,46 |  | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 16,61 | 14,78 | 13,20 | 11,66 | 10,41 | 9,35 | 8,34 | 7,51 | 6,78 | 6,19 | 5,59 | 5,01 | 4,60 | 4,22 | 3,88 |  | 3,53 | 3,23 | 2,94 | 2,71 |  | 2,56 | 2,41 |  | 2,29 | 2,12 | 2,03 | 1,95 |
|  |  | 2 | 16,61 | 13,75 | 11,01 | 8,95 | 7,37 | 6,15 | 5,18 | 4,40 | 3,78 | 3,26 | 2,84 | 2,48 | 2,18 | 1,93 | 1,72 |  | 1,53 | 1,38 | 1,24 | 1,12 |  | 1,01 | 0,92 |  | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,65 |
|  |  | 3 | 13,11 | 10,31 | 8,25 | 6,71 | 5,53 | 4,61 | 3,88 | 3,30 | 2,83 | 2,45 | 2,13 | 1,86 | 1,64 | 1,45 | 1,29 |  | 1,15 | 1,03 | 0,93 | 0,84 |  | 0,76 | 0,69 |  | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,49 |
|  |  | 4 | 10,49 | 8,25 | 6,60 | 5,37 | 4,42 | 3,69 | 3,11 | 2,64 | 2,27 | 1,96 | 1,70 | 1,49 | 1,31 | 1,16 | 1,03 |  | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,67 |  | 0,61 | 0,55 |  | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 17,13 | 15,25 | 13,62 | 12,03 | 10,74 | 9,65 | 8,61 | 7,75 | 6,99 | 6,38 | 5,77 | 5,17 | 4,75 | 4,36 | 4,00 |  | 3,64 | 3,33 | 3,03 | 2,80 |  | 2,64 | 2,48 |  | 2,37 | 2,18 | 2,09 | 2,01 |
|  |  | 2 | 17,13 | 14,29 | 11,44 | 9,30 | 7,67 | 6,39 | 5,38 | 4,58 | 3,93 | 3,39 | 2,95 | 2,58 | 2,27 | 2,01 | 1,79 |  | 1,60 | 1,43 | 1,29 | 1,16 |  | 1,05 | 0,96 |  | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,67 |
|  |  | 3 | 13,63 | 10,72 | 8,58 | 6,98 | 5,75 | 4,79 | 4,04 | 3,43 | 2,94 | 2,54 | 2,21 | 1,94 | 1,70 | 1,51 | 1,34 |  | 1,20 | 1,07 | 0,97 | 0,87 |  | 0,79 | 0,72 |  | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
|  |  | 4 | 10,90 | 8,58 | 6,87 | 5,58 | 4,60 | 3,83 | 3,23 | 2,75 | 2,36 | 2,03 | 1,77 | 1,55 | 1,36 | 1,21 | 1,07 |  | 0,96 | 0,86 | 0,77 | 0,70 |  | 0,63 | 0,57 |  | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 |
| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | # Положение гофров- pozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухпролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |  | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |  | 7,75 | 8,00 |  | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 6,04 | 5,35 | 4,87 | 4,38 | 3,92 | 3,51 | 3,14 | 2,77 | 2,50 | 2,24 | 2,06 | 1,85 | 1,71 | 1,56 | 1,43 |  | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,99 |  | 0,90 | 0,88 |  | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,66 |
|  |  | 2 | 6,04 | 5,35 | 4,87 | 4,38 | 3,92 | 3,51 | 3,14 | 2,77 | 2,50 | 2,24 | 2,06 | 1,85 | 1,71 | 1,56 | 1,43 |  | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,99 |  | 0,90 | 0,88 |  | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,66 |
|  |  | 3 | 6,04 | 5,35 | 4,87 | 4,38 | 3,92 | 3,51 | 3,14 | 2,77 | 2,50 | 2,24 | 2,06 | 1,85 | 1,71 | 1,56 | 1,43 |  | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,99 |  | 0,90 | 0,88 |  | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 0,66 |
|  |  | 4 | 6,04 | 5,35 | 4,87 | 4,38 | 3,92 | 3,51 | 3,14 | 2,77 | 2,50 | 2,24 | 2,06 | 1,85 | 1,71 | 1,56 | 1,40 |  | 1,25 | 1,12 | 1,01 | 0,91 |  | 0,83 | 0,75 |  | 0,68 | 0,63 | 0,57 | 0,53 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 7,15 | 6,31 | 5,60 | 4,96 | 4,46 | 3,97 | 3,60 | 3,20 | 2,92 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,02 | 1,85 | 1,70 |  | 1,57 | 1,43 | 1,34 | 1,23 |  | 1,16 | 1,10 |  | 1,02 | 0,95 | 0,89 | 0,82 |
|  |  | 2 | 7,15 | 6,31 | 5,60 | 4,96 | 4,46 | 3,97 | 3,60 | 3,20 | 2,92 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,02 | 1,85 | 1,70 |  | 1,57 | 1,43 | 1,34 | 1,23 |  | 1,16 | 1,10 |  | 1,02 | 0,95 | 0,89 | 0,82 |
|  |  | 3 | 7,15 | 6,31 | 5,60 | 4,96 | 4,46 | 3,97 | 3,60 | 3,20 | 2,92 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,02 | 1,85 | 1,70 |  | 1,57 | 1,43 | 1,34 | 1,23 |  | 1,12 | 1,02 |  | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
|  |  | 4 | 7,15 | 6,31 | 5,60 | 4,96 | 4,46 | 3,97 | 3,60 | 3,20 | 2,92 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 1,94 | 1,71 | 1,52 |  | 1,36 | 1,22 | 1,10 | 0,99 |  | 0,90 | 0,82 |  | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,57 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 8,55 | 7,38 | 6,50 | 5,74 | 5,17 | 4,71 | 4,28 | 3,94 | 3,59 | 3,30 | 3,04 | 2,83 | 2,62 | 2,43 | 2,27 |  | 2,09 | 1,91 | 1,78 | 1,67 |  | 1,55 | 1,46 |  | 1,36 | 1,27 | 1,19 | 1,10 |
|  |  | 2 | 8,55 | 7,38 | 6,50 | 5,74 | 5,17 | 4,71 | 4,28 | 3,94 | 3,59 | 3,30 | 3,04 | 2,83 | 2,62 | 2,43 | 2,27 |  | 2,09 | 1,91 | 1,78 | 1,67 |  | 1,55 | 1,46 |  | 1,35 | 1,24 | 1,13 | 1,04 |
|  |  | 3 | 8,55 | 7,38 | 6,50 | 5,74 | 5,17 | 4,71 | 4,28 | 3,94 | 3,59 | 3,30 | 3,04 | 2,83 | 2,62 | 2,33 | 2,07 |  | 1,85 | 1,66 | 1,49 | 1,35 |  | 1,22 | 1,11 |  | 1,01 | 0,93 | 0,85 | 0,78 |
|  |  | 4 | 8,55 | 7,38 | 6,50 | 5,74 | 5,17 | 4,71 | 4,28 | 3,94 | 3,59 | 3,15 | 2,74 | 2,39 | 2,11 | 1,86 | 1,66 |  | 1,48 | 1,33 | 1,19 | 1,08 |  | 0,98 | 0,89 |  | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,62 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 9,39 | 8,11 | 7,14 | 6,30 | 5,68 | 5,17 | 4,70 | 4,33 | 3,95 | 3,63 | 3,34 | 3,10 | 2,88 | 2,67 | 2,50 |  | 2,29 | 2,10 | 1,96 | 1,83 |  | 1,70 | 1,61 |  | 1,49 | 1,40 | 1,31 | 1,21 |
|  |  | 2 | 9,39 | 8,11 | 7,14 | 6,30 | 5,68 | 5,17 | 4,70 | 4,33 | 3,95 | 3,63 | 3,34 | 3,10 | 2,88 | 2,67 | 2,50 |  | 2,29 | 2,10 | 1,96 | 1,83 |  | 1,70 | 1,61 |  | 1,49 | 1,40 | 1,31 | 1,21 |
|  |  | 3 | 9,39 | 8,11 | 7,14 | 6,30 | 5,68 | 5,17 | 4,70 | 4,33 | 3,95 | 3,63 | 3,34 | 3,10 | 2,88 | 2,63 | 2,34 |  | 2,09 | 1,87 | 1,68 | 1,52 |  | 1,38 | 1,25 |  | 1,14 | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
|  |  | 4 | 9,39 | 8,11 | 7,14 | 6,30 | 5,68 | 5,17 | 4,70 | 4,33 | 3,95 | 3,55 | 3,08 | 2,70 | 2,38 | 2,10 | 1,87 |  | 1,67 | 1,50 | 1,35 | 1,22 |  | 1,10 | 1,00 |  | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,70 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 10,47 | 9,05 | 7,97 | 7,03 | 6,33 | 5,77 | 5,25 | 4,83 | 4,40 | 4,05 | 3,72 | 3,46 | 3,21 | 2,98 | 2,78 |  | 2,56 | 2,34 | 2,18 | 2,04 |  | 1,90 | 1,79 |  | 1,66 | 1,56 | 1,46 | 1,34 |
|  |  | 2 | 10,47 | 9,05 | 7,97 | 7,03 | 6,33 | 5,77 | 5,25 | 4,83 | 4,40 | 4,05 | 3,72 | 3,46 | 3,21 | 2,98 | 2,78 |  | 2,56 | 2,34 | 2,18 | 2,04 |  | 1,89 | 1,72 |  | 1,57 | 1,43 | 1,31 | 1,21 |
|  |  | 3 | 10,47 | 9,05 | 7,97 | 7,03 | 6,33 | 5,77 | 5,25 | 4,83 | 4,40 | 4,05 | 3,72 | 3,46 | 3,05 | 2,70 | 2,40 |  | 2,14 | 1,92 | 1,73 | 1,56 |  | 1,42 | 1,29 |  | 1,17 | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
|  |  | 4 | 10,47 | 9,05 | 7,97 | 7,03 | 6,33 | 5,77 | 5,25 | 4,83 | 4,22 | 3,65 | 3,17 | 2,78 | 2,44 | 2,16 | 1,92 |  | 1,72 | 1,54 | 1,38 | 1,25 |  | 1,13 | 1,03 |  | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,72 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 12,04 | 10,40 | 9,16 | 8,08 | 7,28 | 6,63 | 6,03 | 5,55 | 5,06 | 4,65 | 4,28 | 3,98 | 3,69 | 3,42 | 3,20 |  | 2,94 | 2,69 | 2,51 | 2,35 |  | 2,18 | 2,06 |  | 1,91 | 1,79 | 1,68 | 1,55 |
|  |  | 2 | 12,04 | 10,40 | 9,16 | 8,08 | 7,28 | 6,63 | 6,03 | 5,55 | 5,06 | 4,65 | 4,28 | 3,98 | 3,69 | 3,42 | 3,20 |  | 2,94 | 2,69 | 2,51 | 2,35 |  | 2,13 | 1,93 |  | 1,76 | 1,61 | 1,48 | 1,36 |
|  |  | 3 | 12,04 | 10,40 | 9,16 | 8,08 | 7,28 | 6,63 | 6,03 | 5,55 | 5,06 | 4,65 | 4,28 | 3,91 | 3,44 | 3,04 | 2,70 |  | 2,41 | 2,16 | 1,95 | 1,76 |  | 1,60 | 1,45 |  | 1,32 | 1,21 | 1,11 | 1,02 |
|  |  | 4 | 12,04 | 10,40 | 9,16 | 8,08 | 7,28 | 6,63 | 6,03 | 5,54 | 4,75 | 4,10 | 3,57 | 3,12 | 2,75 | 2,43 | 2,16 |  | 1,93 | 1,73 | 1,56 | 1,41 |  | 1,28 | 1,16 |  | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,81 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 15,16 | 13,10 | 11,54 | 10,18 | 9,17 | 8,35 | 7,60 | 6,99 | 6,38 | 5,86 | 5,39 | 5,01 | 4,65 | 4,31 | 4,03 |  | 3,70 | 3,39 | 3,16 | 2,96 |  | 2,75 | 2,60 |  | 2,41 | 2,26 | 2,12 | 1,95 |
|  |  | 2 | 15,16 | 13,10 | 11,54 | 10,18 | 9,17 | 8,35 | 7,60 | 6,99 | 6,38 | 5,86 | 5,39 | 5,01 | 4,65 | 4,31 | 4,03 |  | 3,70 | 3,39 | 3,09 | 2,79 |  | 2,53 | 2,30 |  | 2,10 | 1,92 | 1,76 | 1,62 |
|  |  | 3 | 15,16 | 13,10 | 11,54 | 10,18 | 9,17 | 8,35 | 7,60 | 6,99 | 6,38 | 5,86 | 5,31 | 4,65 | 4,09 | 3,62 | 3,22 |  | 2,87 | 2,57 | 2,32 | 2,09 |  | 1,90 | 1,72 |  | 1,57 | 1,44 | 1,32 | 1,21 |
|  |  | 4 | 15,16 | 13,10 | 11,54 | 10,18 | 9,17 | 8,35 | 7,60 | 6,59 | 5,65 | 4,88 | 4,25 | 3,72 | 3,27 | 2,89 | 2,57 |  | 2,30 | 2,06 | 1,85 | 1,67 |  | 1,52 | 1,38 |  | 1,26 | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 15,65 | 13,52 | 11,91 | 10,50 | 9,46 | 8,62 | 7,84 | 7,22 | 6,58 | 6,05 | 5,56 | 5,17 | 4,80 | 4,45 | 4,16 |  | 3,82 | 3,50 | 3,26 | 3,06 |  | 2,83 | 2,68 |  | 2,48 | 2,33 | 2,18 | 2,01 |
|  |  | 2 | 15,65 | 13,52 | 11,91 | 10,50 | 9,46 | 8,62 | 7,84 | 7,22 | 6,58 | 6,05 | 5,56 | 5,17 | 4,80 | 4,45 | 4,16 |  | 3,82 | 3,50 | 3,21 | 2,90 |  | 2,63 | 2,39 |  | 2,18 | 1,99 | 1,83 | 1,68 |
|  |  | 3 | 15,65 | 13,52 | 11,91 | 10,50 | 9,46 | 8,62 | 7,84 | 7,22 | 6,58 | 6,05 | 5,52 | 4,83 | 4,25 | 3,76 | 3,34 |  | 2,99 | 2,68 | 2,41 | 2,18 |  | 1,97 | 1,79 |  | 1,64 | 1,50 | 1,37 | 1,26 |
|  |  | 4 | 15,65 | 13,52 | 11,91 | 10,50 | 9,46 | 8,62 | 7,84 | 6,85 | 5,88 | 5,08 | 4,42 | 3,86 | 3,40 | 3,01 | 2,67 |  | 2,39 | 2,14 | 1,93 | 1,74 |  | 1,58 | 1,43 |  | 1,31 | 1,20 | 1,10 | 1,01 |
| Профилированный лист марки ТП 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция 1.Предельная нагрузка по несущей способности Позиция 2.Предельная нагрузка для прогиба 1/150 Позиция 3.Предельная нагрузка для прогиба 1/200 Позиция 4.Предельная нагрузка для прогиба 1/250 Собственный вес профилированного листа в числовых значениях q не учтен |  |  |  |  |  |  |  | # Положение гофров- pozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ry=350 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Трёхпролётная схема опирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина [мм] | Собствен- ный вес [кг/м2] | Позиция | Граничное значение равномерно распределённой нагрузки q[кН/м2] при расстоянии между опорами L [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 |  | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |  | 7,75 | 8,00 |  | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| 0,7 | 9,4 | 1 | 5,99 | 5,53 | 5,12 | 4,70 | 4,34 | 3,98 | 3,65 | 3,27 | 2,95 | 2,64 | 2,40 | 2,15 | 1,97 | 1,80 | 1,69 |  | 1,53 | 1,42 | 1,27 | 1,17 |  | 1,06 | 0,99 |  | 0,93 | 0,90 | 0,84 | 0,78 |
|  |  | 2 | 5,99 | 5,53 | 5,12 | 4,70 | 4,34 | 3,98 | 3,65 | 3,27 | 2,95 | 2,64 | 2,40 | 2,15 | 1,97 | 1,80 | 1,69 |  | 1,53 | 1,42 | 1,27 | 1,17 |  | 1,06 | 0,96 |  | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68 |
|  |  | 3 | 5,99 | 5,53 | 5,12 | 4,70 | 4,34 | 3,98 | 3,65 | 3,27 | 2,95 | 2,55 | 2,22 | 1,94 | 1,71 | 1,51 | 1,35 |  | 1,20 | 1,08 | 0,97 | 0,88 |  | 0,79 | 0,72 |  | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,51 |
|  |  | 4 | 5,99 | 5,53 | 5,12 | 4,70 | 4,34 | 3,85 | 3,25 | 2,76 | 2,37 | 2,04 | 1,78 | 1,56 | 1,37 | 1,21 | 1,08 |  | 0,96 | 0,86 | 0,78 | 0,70 |  | 0,64 | 0,58 |  | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
| 0,75 | 10,1 | 1 | 7,32 | 6,62 | 6,08 | 5,60 | 5,15 | 4,75 | 4,38 | 3,99 | 3,69 | 3,38 | 3,08 | 2,83 | 2,57 | 2,35 | 2,18 |  | 2,01 | 1,88 | 1,75 | 1,64 |  | 1,55 | 1,45 |  | 1,37 | 1,31 | 1,24 | 1,17 |
|  |  | 2 | 7,32 | 6,62 | 6,08 | 5,60 | 5,15 | 4,75 | 4,38 | 3,99 | 3,69 | 3,38 | 3,08 | 2,82 | 2,49 | 2,20 | 1,95 |  | 1,75 | 1,57 | 1,41 | 1,27 |  | 1,15 | 1,05 |  | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,74 |
|  |  | 3 | 7,32 | 6,62 | 6,08 | 5,60 | 5,15 | 4,75 | 4,38 | 3,76 | 3,22 | 2,78 | 2,42 | 2,12 | 1,86 | 1,65 | 1,47 |  | 1,31 | 1,17 | 1,06 | 0,95 |  | 0,86 | 0,79 |  | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,55 |
|  |  | 4 | 7,32 | 6,62 | 6,08 | 5,60 | 5,03 | 4,20 | 3,53 | 3,01 | 2,58 | 2,23 | 1,94 | 1,69 | 1,49 | 1,32 | 1,17 |  | 1,05 | 0,94 | 0,85 | 0,76 |  | 0,69 | 0,63 |  | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
| 0,8 | 10,7 | 1 | 8,95 | 8,12 | 7,38 | 6,82 | 6,21 | 5,74 | 5,27 | 4,85 | 4,46 | 4,15 | 3,87 | 3,59 | 3,32 | 3,04 | 2,86 |  | 2,64 | 2,47 | 2,30 | 2,18 |  | 2,04 | 1,91 |  | 1,82 | 1,73 | 1,65 | 1,56 |
|  |  | 2 | 8,95 | 8,12 | 7,38 | 6,82 | 6,21 | 5,74 | 5,27 | 4,85 | 4,46 | 4,03 | 3,51 | 3,07 | 2,70 | 2,39 | 2,13 |  | 1,90 | 1,70 | 1,53 | 1,38 |  | 1,25 | 1,14 |  | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,80 |
|  |  | 3 | 8,95 | 8,12 | 7,38 | 6,82 | 6,21 | 5,70 | 4,81 | 4,09 | 3,50 | 3,03 | 2,63 | 2,30 | 2,03 | 1,79 | 1,59 |  | 1,42 | 1,28 | 1,15 | 1,04 |  | 0,94 | 0,86 |  | 0,78 | 0,71 | 0,65 | 0,60 |
|  |  | 4 | 8,95 | 8,12 | 7,38 | 6,64 | 5,47 | 4,56 | 3,84 | 3,27 | 2,80 | 2,42 | 2,11 | 1,84 | 1,62 | 1,43 | 1,28 |  | 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,83 |  | 0,75 | 0,68 |  | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,48 |
| 0,88 | 11,8 | 1 | 9,84 | 8,92 | 8,11 | 7,49 | 6,82 | 6,30 | 5,79 | 5,33 | 4,90 | 4,56 | 4,25 | 3,94 | 3,65 | 3,34 | 3,14 |  | 2,90 | 2,71 | 2,53 | 2,39 |  | 2,24 | 2,10 |  | 1,99 | 1,90 | 1,82 | 1,72 |
|  |  | 2 | 9,84 | 8,92 | 8,11 | 7,49 | 6,82 | 6,30 | 5,79 | 5,33 | 4,90 | 4,55 | 3,95 | 3,46 | 3,05 | 2,70 | 2,40 |  | 2,14 | 1,92 | 1,73 | 1,56 |  | 1,41 | 1,29 |  | 1,17 | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
|  |  | 3 | 9,84 | 8,92 | 8,11 | 7,49 | 6,82 | 6,30 | 5,42 | 4,60 | 3,95 | 3,41 | 2,97 | 2,60 | 2,28 | 2,02 | 1,80 |  | 1,60 | 1,44 | 1,30 | 1,17 |  | 1,06 | 0,96 |  | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,68 |
|  |  | 4 | 9,84 | 8,92 | 8,11 | 7,49 | 6,17 | 5,14 | 4,33 | 3,68 | 3,16 | 2,73 | 2,37 | 2,08 | 1,83 | 1,62 | 1,44 |  | 1,28 | 1,15 | 1,04 | 0,94 |  | 0,85 | 0,77 |  | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54 |
| 0,9 | 12,1 | 1 | 10,97 | 9,94 | 9,05 | 8,35 | 7,60 | 7,03 | 6,46 | 5,94 | 5,46 | 5,08 | 4,74 | 4,39 | 4,07 | 3,72 | 3,51 |  | 3,24 | 3,03 | 2,82 | 2,67 |  | 2,50 | 2,34 |  | 2,24 | 2,11 | 2,03 | 1,91 |
|  |  | 2 | 10,97 | 9,94 | 9,05 | 8,35 | 7,60 | 7,03 | 6,46 | 5,94 | 5,41 | 4,68 | 4,07 | 3,56 | 3,13 | 2,77 | 2,46 |  | 2,20 | 1,97 | 1,78 | 1,60 |  | 1,45 | 1,32 |  | 1,21 | 1,10 | 1,01 | 0,93 |
|  |  | 3 | 10,97 | 9,94 | 9,05 | 8,35 | 7,60 | 6,61 | 5,57 | 4,74 | 4,06 | 3,51 | 3,05 | 2,67 | 2,35 | 2,08 | 1,85 |  | 1,65 | 1,48 | 1,33 | 1,20 |  | 1,09 | 0,99 |  | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,70 |
|  |  | 4 | 10,97 | 9,94 | 9,05 | 7,70 | 6,34 | 5,29 | 4,46 | 3,79 | 3,25 | 2,81 | 2,44 | 2,14 | 1,88 | 1,66 | 1,48 |  | 1,32 | 1,18 | 1,07 | 0,96 |  | 0,87 | 0,79 |  | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,56 |
| 1,0 | 13,4 | 1 | 12,61 | 11,43 | 10,40 | 9,60 | 8,74 | 8,08 | 7,42 | 6,83 | 6,28 | 5,84 | 5,45 | 5,05 | 4,68 | 4,28 | 4,03 |  | 3,72 | 3,48 | 3,24 | 3,07 |  | 2,87 | 2,69 |  | 2,57 | 2,43 | 2,33 | 2,20 |
|  |  | 2 | 12,61 | 11,43 | 10,40 | 9,60 | 8,74 | 8,08 | 7,42 | 6,83 | 6,09 | 5,26 | 4,58 | 4,01 | 3,53 | 3,12 | 2,77 |  | 2,48 | 2,22 | 2,00 | 1,81 |  | 1,64 | 1,49 |  | 1,36 | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
|  |  | 3 | 12,61 | 11,43 | 10,40 | 9,60 | 8,74 | 7,44 | 6,27 | 5,33 | 4,57 | 3,95 | 3,43 | 3,01 | 2,65 | 2,34 | 2,08 |  | 1,86 | 1,67 | 1,50 | 1,35 |  | 1,23 | 1,12 |  | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,78 |
|  |  | 4 | 12,61 | 11,43 | 10,40 | 8,67 | 7,14 | 5,95 | 5,02 | 4,27 | 3,66 | 3,16 | 2,75 | 2,40 | 2,12 | 1,87 | 1,66 |  | 1,49 | 1,33 | 1,20 | 1,08 |  | 0,98 | 0,89 |  | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,63 |
| 1,2 | 16,1 | 1 | 15,89 | 14,40 | 13,10 | 12,10 | 11,01 | 10,18 | 9,35 | 8,61 | 7,91 | 7,36 | 6,87 | 6,36 | 5,90 | 5,39 | 5,08 |  | 4,69 | 4,38 | 4,08 | 3,87 |  | 3,62 | 3,39 |  | 3,24 | 3,06 | 2,94 | 2,77 |
|  |  | 2 | 15,89 | 14,40 | 13,10 | 12,10 | 11,01 | 10,18 | 9,35 | 8,45 | 7,25 | 6,26 | 5,45 | 4,77 | 4,20 | 3,71 | 3,30 |  | 2,95 | 2,64 | 2,38 | 2,15 |  | 1,95 | 1,77 |  | 1,61 | 1,48 | 1,35 | 1,24 |
|  |  | 3 | 15,89 | 14,40 | 13,10 | 12,10 | 10,62 | 8,85 | 7,46 | 6,34 | 5,44 | 4,70 | 4,08 | 3,57 | 3,15 | 2,78 | 2,47 |  | 2,21 | 1,98 | 1,78 | 1,61 |  | 1,46 | 1,33 |  | 1,21 | 1,11 | 1,01 | 0,93 |
|  |  | 4 | 15,89 | 14,40 | 12,68 | 10,31 | 8,50 | 7,08 | 5,97 | 5,07 | 4,35 | 3,76 | 3,27 | 2,86 | 2,52 | 2,23 | 1,98 |  | 1,77 | 1,59 | 1,43 | 1,29 |  | 1,17 | 1,06 |  | 0,97 | 0,89 | 0,81 | 0,75 |
| 1,25 | 16,8 | 1 | 16,39 | 14,86 | 13,52 | 12,48 | 11,36 | 10,50 | 9,65 | 8,88 | 8,16 | 7,59 | 7,09 | 6,57 | 6,08 | 5,56 | 5,24 |  | 4,84 | 4,52 | 4,21 | 3,99 |  | 3,73 | 3,50 |  | 3,34 | 3,16 | 3,03 | 2,86 |
|  |  | 2 | 16,39 | 14,86 | 13,52 | 12,48 | 11,36 | 10,50 | 9,65 | 8,79 | 7,54 | 6,51 | 5,66 | 4,96 | 4,36 | 3,86 | 3,43 |  | 3,06 | 2,75 | 2,47 | 2,23 |  | 2,02 | 1,84 |  | 1,68 | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
|  |  | 3 | 16,39 | 14,86 | 13,52 | 12,48 | 11,04 | 9,20 | 7,75 | 6,59 | 5,65 | 4,88 | 4,25 | 3,72 | 3,27 | 2,89 | 2,57 |  | 2,30 | 2,06 | 1,85 | 1,67 |  | 1,52 | 1,38 |  | 1,26 | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
|  |  | 4 | 16,39 | 14,86 | 13,18 | 10,72 | 8,83 | 7,36 | 6,20 | 5,27 | 4,52 | 3,91 | 3,40 | 2,97 | 2,62 | 2,32 | 2,06 |  | 1,84 | 1,65 | 1,48 | 1,34 |  | 1,21 | 1,10 |  | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,78 |