Фасадные панели – эффективные и современные системы, которые можно применять для организации фасадов зданий с различными конструктивными системами.  Панели укладываются вертикально, горизонтально, по диагоналям, без потери функциональной и эстетической эффективности.

Сортамент

Принятый сортамент фасадных панелей включает PS-, PW-, PF- и PK-профили c различной формой поверхности и геометрическими характеристиками.

PS-профили

Наименование панели

PS 200x0.75

PS 200x1.00

PS 300x0.75

PS 300x1.00

PS 400x1.00

Рис.2.6.1. Панели PS Тип1. Общий вид и сортамент

| Наименование панели |  |
| --- | --- |
| PS 155x0.50 | PS 315x0.50 |
| PS 155x0.70 | PS 315x0.70 |
| PS 215x0.50 | PS 525x0.50 |
| PS 215x0.70 | PS 525x0.70 |

Рис.2.6.2. Панели PS Тип2. Общий вид и сортамент

PW-профили

Наименование панели

PW 200x0.75

PW 200x1.00

PW 300x0.75

PW 300x1.00

PW 400x1.00

Рис.2.6.3. Панели PW Тип1. Общий вид и сортамент

Наименование панели

PW 205x0.50

PW 205x0.70

PW 305x0.50

PW 305x0.70

PW 515x0.50

PW 515x0.70

Рис.2.6.4. Панели PW Тип2. Общий вид и сортамент

PF-профили

Наименование панели

PF 200x0.75

PF 200x1.00

PF 300x0.75

PF 300x1.00

Рис.2.6.5. Панели PF. Общий вид и сортамент

PK-профили

Наименование панели

PK 270x1.00

PF 350x1.00

Рис.2.6.6. Панели PK. Общий вид и сортамент

Расчетные нагрузки

Предельная нагрузка для прогиба 1/200

Таблица 2.6.1  Параметры нагрузки на панели PS Тип1, PW Тип1, PF

#### Однопролетная схема

| Наименование | Собст-венный вес [кг/м2] | Шаг крепления монтажных U-образных элементов, м | Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q[кН/м2] при растоянии между опорами Lw [м] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| PS 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PS 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PW 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PW 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PF 200x0.75 |  | 0,6 | 3,26 | 2,28 | 1,67 | 1,20 | 0,85 |  |
| PF 200x1.00 |  | 0,6 | 4,76 | 3,31 | 2,43 | 1,83 | 1,28 |  |
| PS 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PS 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PW 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PW 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PF 300x0.75 |  | 0,6 | 1,88 | 1,52 | 1,11 | 0,80 | 0,57 |  |
| PF 300x1.00 |  | 0,6 | 2,75 | 2,21 | 1,62 | 1,22 | 0,86 |  |
| PS 400x1.00 |  | 0,6 | 1,62 | 1,54 | 1,23 | 0,92 | 0,65 |  |
| PW 400x1.00 |  | 0,6 | 1,62 | 1,54 | 1,23 | 0,92 | 0,65 |  |

Предельная нагрузка для прогиба 1/200

Таблица 2.6.2  Параметры нагрузки на панели PS Тип1, PW Тип1, PF

#### Многопролетная схема

| Наименование | Собст-венный вес [кг/м2] | Шаг крепления монтажных U-образных элементов, м | Граничное значение равномерно распределенной нагрузки q[кН/м2] при растоянии между опорами Lw [м] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| PS 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PS 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PW 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PW 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PF 200x0.75 |  | 0,6 | 2,41 | 2,01 | 1,74 | 1,49 | 1,26 | 1,02 |
| PF 200x1.00 |  | 0,6 | 2,92 | 2,43 | 2,09 | 1,82 | 1,63 | 1,46 |
| PS 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PS 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PW 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PW 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PF 300x0.75 |  | 0,6 | 1,61 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | 0,84 | 0,69 |
| PF 300x1.00 |  | 0,6 | 1,95 | 1,62 | 1,40 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
| PS 400x1.00 |  | 0,6 | 1,48 | 1,24 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,72 |
| PW 400x1.00 |  | 0,6 | 1,48 | 1,24 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,72 |